Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

“Металознавство,

теорія і технологія металообробки”

Перезатверджено на засіданні

Методичної ради машинобудівного факультету

Протокол № 5 від 30.01.2012 р.

Краматорськ  2005

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

“Металознавство, теорія і технологія металообробки”

(для студентів напрямку підготовки “Металургія”)

Затверджено

на засіданні кафедри

металознавства, технології

і термічної обробки металів.

Протокол № 9 від 08.01.02 р

Краматорськ 2005

УДК 669.01 (075.8)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Металознавство, теорія і технологія металообробки” для студентів напрямку підготовки “Металургія” / Укл.:  М.Я.Бєлкін, В.І. Рульов. - Краматорськ: ДДМА, 2005. - 92с.

Приводяться короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, перелік пристроїв, приладдя та матеріалів, порядок виконання робіт, рекомендації з обробки результатів експерименту та складання технічного звіту.

Укладачі:

М.Я. Бєлкін, проф.

В.І. Рульов, доц.

Відпов. за випуск: М.Я.Бєлкін, проф.

ЗМІСТ

1  Загальні положення..................................................................................    5

2  Лабораторна робота № 1. Макроскопічне дослідження металів............   6

3  Лабораторна робота № 2. Мікроскопічний аналіз металів і

будова металографічного мікроскопу....................................................   8

4  Лабораторна робота № 3. Твердість і методи її вимірювання.

Отримання емпіричної залежності твердості від вмісту вуглецю

у відпаленій сталі.....................................................................................   14

5  Лабораторна робота № 4. Вивчення формування структури і

властивостей твердих розчинів при кристалізації..................................   21

6  Лабораторна робота № 5. Вивчення формування структури

і властивостей подвійних сплавів евтектичного типу............................   26

7  Лабораторна робота № 6. Вплив пластичної деформації і

рекристалізації на мікроструктуру і властивості металів.....................   32

8  Лабораторна робота № 7. Експериментальне дослідження

взаємозв'язку між мікроструктурою і властивостями сплавів...............   34

9  Лабораторна робота № 8. Електронно-мікроскопічне

визначення щільності дислокацій..........................................................   36

10  Лабораторна робота № 9. Вивчення принципів кількісної

оцінки мікроструктури сплавів.............................................................   39

11  Лабораторна робота № 10. Макроструктура вуглецевої сталі

у рівноважному стані............................................................................   43

12  Лабораторна робота № 11. Мікроструктура чавунів...........................   45

13  Лабораторна робота № 12. Визначення класу легованої сталі

за структурою після охолодження на повітрі .....................................   47

14  Лабораторна робота № 13. Структура легованої сталі.......................   49

15  Лабораторна робота № 14. Мікроструктура інструментальних

сталей і твердих сплавів......................................................................    51

16  Лабораторна робота № 15. Мікроструктура кольорових

металів і сплавів...................................................................................   53

17  Лабораторна робота № 16. Структурні та фазові перетворення

у твердому стані...................................................................................   55

18  Лабораторна робота № 17. Вивчення обезвуглецювання сталі

при нагріванні......................................................................................   57

19  Лабораторна робота № 18. Вивчення явищ релаксації

середньовуглецевої сталі......................................................................   59

20  Лабораторна робота № 19. Тарування іспитової машини

в умовах навантаження за схемою стискання.....................................   62

21  Лабораторна робота № 20. Тарування твердомірів.............................   64

22  Лабораторна робота № 21. Випробування металів на розтягання.

Визначення характеристик міцності і пластичності............................   65

23  Лабораторна робота № 22. Визначення критеріїв граничної

пластичності і роботи пластичної деформації при розтяганні............   68

24  Лабораторна робота № 23. Випробування металів на

ударну в'язкість.. ..................................................................................   74

25  Лабораторна робота № 24. Випробування металів на втомленість.

......Визначення межі витривалості............................................................   76

26  Лабораторна робота № 25. Дослідження швидкості росту

тріщин втомленості...............................................................................   78

27  Лабораторна робота № 26. Визначення густини металів.

Дослідження впливу холодної пластичної деформації на

густину сталі........................................................................................    83

28  Лабораторна робота № 27. Випробування металів на

статичне стискання ............................................................................    86

29  Лабораторна робота № 28. Випробування металів на

статичний вигин..................................................................................    87

30  Лабораторна робота № 29. Вивчення впливу наклепу і

наступного відпалу на електричний опір холоднотянутої сталі.........    89

Список рекомендованої літератури......................................................    91

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цих вказівках викладено методики виконання лабораторних робіт з дисципліни "Металознавство", характер і зміст яких підібрані відповідно до чинних програм. Ціль лабораторного практикуму - ознайомитися з основними видами приладів і обладнання, що застосовуються для структурного аналізу металів і сплавів, одержати навички проведення найбільш поширених металографічних досліджень та визначення механічних властивостей металів, навчитися узагальнювати отримані експериментальні дані шляхом упорядкування таблиць, побудови графіків і діаграм, складати звіти, робити висновки за літературними та експериментальними даними.

Лабораторні роботи виконуються у лабораторіях стомленої міцності металознавства та термічної обробки і базуються на теоретичних положеннях курсу, а також наукових працях, проведених у цих лабораторіях. Лабораторний практикум виконується підгрупою студентів у кількості не більше 12 чоловік під безпосереднім керівництвом викладача.

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, знайомі з методикою виконання роботи, конструкцією і особливостями експлуатації лабораторних приладів і випробувальних машин, які використовуються у лабораторному практикумі, порядком роботи на них і тільки при наявності стислого конспекту методики виконання роботи. Готовність студента до виконання лабораторної роботи встановлюється викладачем шляхом усного опитування і програмованого контролю знання студентами відповідного розділу теоретичного курсу. Кожний студент при складанні та оформленні звіту повинен виявляти максимум самостійності, ініціативи і творчості.

При виконанні лабораторного практикуму слід додержуватися таких основних правил техніки безпеки:

1  Дотримуватись обережності при шліфуванні зразків.

2  Дотримуватись обережності при роботі з реактивами, не допускати попадання розчинів на одяг, відкриті частини тіла.

3 Завантажувати зразки в термічні печі, а також вивантажувати з них зразки слід тільки при відключених від електричної мережі печах.

4 Забороняється самовільно включати і виключати термічні печі, мікроскопи, прилади, випробувальні машини та інше устаткування лабораторії.

5 В період безпосереднього виконання термічних операцій в печі дозволяється працювати тільки двом студентам: один із них виконує операцію термічної обробки, а другий - відчиняє і закриває кришку печі.

6 Забороняється встановлювати на термічні печі, мікроскопи та інші випробувальні прилади сторонні предмети, а також чіпати прилади і устаткування, що не відносяться до даної лабораторної роботи.

7 Запуск випробувальних машин, апаратів і приладів варто робити тільки після відповідного дозволу викладача.

8 Під час проведення механічних випробувань забороняється торкати руками обертові частини машин, зразки, що знаходяться під навантаженням або під електричною напругою.

9 В період проведення випробувань з визначення механічних властивостей металів студенти зобов'язані знаходитися від випробувальних машин на відстанях, що встановлює викладач.

- 2  Лабораторна  робота  № 1

- МАКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛІВ

2.1  Мета роботи

Вивчити методи макроскопічного дослідження металів.

- 2.2  Короткі теоретичні відомості

Макроскопічне дослідження (макроаналіз) - це вивчення будови металів і сплавів неозброєним оком або за допомогою лупи при збільшенні до 30 разів.

Макроаналіз дозволяє виявити в металах:

1) хімічну неоднорідність, що викликається умовами кристалізації;

2) сплошність металу і порушення її, що викликаються присутністю пухкості, пухирів, тріщин;

3) неоднорідність будови, викликану наступною обробкою тиском;

4) структурну або хімічну неоднорідність у деталі, створену термічною, хіміко-термічною або іншою обробкою;

5) вид зламу - в’язкий або крихкий.

Будова металів, що вивчається за допомогою макроаналіза, називається макроструктурою. Макроаналіз може проводитися як за видом зламу металу, так і на спеціально підготовленій поверхні металевого зразка. Підготовка зразків полягає у шліфуванні обраної поверхні з наступним впливом (травленням) спеціальними реактивами.

Шліфований і протравлений для макроаналізу зразок називається макрошліфом.

- 2.3 Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: зразки вуглецевої сталі і зварних з'єднань, наждаковий папір різноманітної зернистості, 5%-ний розчин сірчаної кислоти, 20%-ний розчин гіпосульфіту Na2S2O3 (фіксаж), спирт, 10%-ний розчин подвійної мідноаміачної солі (реактив Гейна: 35 г CuCl2, 53 г NH4Cl на  1000 мл води), 15%-ний розчин персульфату амонію (NH4)2S2О3, фотопапір, вата, фільтрувальний папір, еталонні сірчані відбитки.

- 2.4  Хід роботи

- 2.4.1 Зняття сірчаних відбитків

Поверхню зразка сталі (чавуну) старанно пошліфувати наждаковим папером. Потім промити водою, протерти ватою, змоченою у спирті, для обезжирення та видалення зерен абразивного матеріалу. Лист фотографічного паперу (на світлі) опустити у ванночку з 5%-ним розчином сірчаної кислоти H2SO4, витримати 3 хв, після чого покласти емульсійною стороною на приготовлену поверхню зразка.

Для видалення пухирців повітря, які залишилися між папером і поверхнею зразка,  зробити прогладжування паперу рукою протягом 2 хв (не рухати). Папір зняти, промити в проточній воді і покласти у фіксаж на 20 хв, після чого знову промити водою і висушити. Отриманий сірчаний відбиток порівняти з еталонними сірчаними відбитками і зробити висновок про розподіл сірки в металі. Виявлення розподілу сірки за методом сірчаних відбитків грунтується на тому, що сірка, яка знаходиться в сталі у вигляді сульфідів Mn і Fe, при взаємодії з кислотою дає сірководень:

MnS + H2SO4 = MnSO4 + H2S ;

FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S.

Сірководень при дії на бромсеребряну сіль фотопаперу дає чорне сірчисте срібло:

H2S + 2AgBr = Ag2S + 2HBr.

Темні ділянки, що утворяться на фотопапері, вказують форму і характер розподілу включень сульфідів.

- 2.4.2 Визначення якості зварного з'єднання

Поверхню зразка зварного з'єднання зачистити наждаковим папером, промити водою, осушити, протерти спиртом. Занурити в 10%-ний розчин подвійної мідно-аміачної солі на 2 хв (реактив Гейна). Червоний наліт міді, що утворився, змити ватою під струменем води, макрошліф просушити фільтрувальним папером і зробити оцінку макроструктури. Механізм виявлення макроструктури такий. При взаємодії реактиву з залізними сплавами залізо переходить у розчин, витісняючи мідь, що осаджується на поверхні шліфа. У лікваційній зоні залізо швидше переходить у розчин, чим у більш чистій частині сплаву. Тому ця зона сильніше розчиняється та офарблюється в більш темний колір.

- 2.4.3 Визначення волокнистої будови деформованої сталі

Зразок деформованої сталі зачистити наждаковим папером, промити під струменем води, осушити фільтрувальним папером і обезжирити спиртом. Підготовлений макрошліф занурити на 2 хв у 15%-ний водяний розчин персульфату амонію (NH2)S2O3. Після травлення макрошліф промити водою та вивчити макроструктуру.

- 2.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, стислі теоретичні відомості з вказівкою призначення і задач макроаналізу, опис виконаних методів макроаналізу, методики готування і травлення макрошліфів, замальовки макроструктур зварного з'єднання і деформованої сталі, відбиток на сірку з висновками про якість досліджуваних металів (відбиток приклеюється у звіті).

- 3 Лабораторна  робота  № 2

МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАЛІВ

І БУДОВА МЕТАЛОГРАФІЧНОГО МІКРОСКОПУ

3.1 Мета роботи

Вивчити методи мікроскопічного аналізу металів, конструкцію металографічного мікроскопу і техніку готування мікрошліфів.

3.2 Короткі теоретичні відомості

Мікроскопічний аналіз (мікроаналіз) полягає в дослідженні структури металів за допомогою мікроскопу. Структура, що спостерігається,  називається мікроструктурою. За допомогою мікроаналізу можна визначити:

- фазовий склад і структуру;

- характер обробки металу;

- природу нерівноважних структур;

- хімічну неоднорідність;

- розміри і форму зерен;

- наявність мікроскопічних дефектів, що порушують сплошність (включення, раковини і  т.д.).

Мікроструктура вивчається за допомогою металографічного мікроскопу, що складається з декількох систем.

1 Оптична система. Включає об'єктив, окуляр, ряд допоміжних оптичних елементів (дзеркала, призми і т.д.).

Об'єктив представляє собою складне сполучення лінз, розташованих у безпосередній близькості до мікрошліфу. Об'єктив має фронтальну плосковипуклу лінзу, що визначає можливе збільшення, і ряд так званих корекційних лінз, призначених для усунення небажаних ефектів хроматичної і сферичної аберацій. Збільшення об'єктиву

Vоб=LFоб,

де    L - оптична довжина тубуса, мм;

Fоб - фокусна відстань, мм.

Об'єктиви дають збільшення від 9 до 95 разів.

Окуляр - система лінз, вмонтованих в одній загальній оправі і таких,  що знаходяться у безпосередній близькості до ока спостерігача.  Збільшення окуляра

Vок=250Fок,

де 250 - нормальна відстань для зору, мм;

Fок - фокусна відстань, мм.

Окуляри дають збільшення від 2 до 25 разів.

Збільшення, з яким виявляються деталі предмету, що розглядається, називають максимальним корисним збільшенням мікроскопу. Воно визначається за формулою

М=d1d,

де d1 - максимальна дозволяюча спроможність людського ока,

дорівнює 0,3 мм (тобто найменша відстань між двома чітко

видимими точками) ;

d - максимальна  дозволяюча спроможність оптичної системи.

З умов дифракції

d=λ2nsinα2,

де λ - довжина хвилі світла (для білого λ = 6000 Ǻ);

n - коефіцієнт переломлення;

α2- половина кута розкриття вхідного світлового променя.

Величина n sinα2 називається числовою апертурою. Чим вона менше, тим більше максимальне корисне збільшення мікроскопу. Зазвичай через мікроскоп проводять перегляд у повітряному середовищі (n = 1). Тоді дозволяюча спроможність оптичної  системи мікроскопу

d=60002⋅1,0=3000Å = 0,0003 мм.

Максимальне корисне збільшення мікроскопа

М=d1d=0,30,0003=1000.

Загальне збільшення, що дає мікроскоп за допомогою об'єктива й окуляра, можна прийняти рівним добутку збільшень окуляра і об'єктива. Збільшення окулярів і об'єктивів вказуються на їхній металевій оправі та у таблицях, які є у наборах оптики.

2 Освітлювальна система. Шліф освітлюють, як правило, через об'єктиви; для освітлення застосовують спеціальну освітлювальну систему, що складається з джерела світла, серії лінз, світофільтрів і діафрагм. Схема ходу променів у металографічних мікроскопах приведена на мал. 3.1.

1 – джерело світла;  2 – скляна пластинка;  3 – об’єктив;

4 – мікрошліф;   5 – призма;   6 – окуляр

Малюнок 3.1 – Хід променів у металографічних мікроскопах

3 Механічна система. Металографічний мікроскоп має штатив, тубус і предметний столик. Останній разом із шліфом можна переміщати в двох взаємно перпендикулярних площинах за допомогою спеціальних гвинтів. Для одержання чіткого (різкого) зображення мікроскоп має гвинт (для грубої наводки) і мікроскопічний гвинт (для точного фокусування). Металографічні мікроскопи в лабораторіях ДДМА використовуються в комплексі з телевізійними установками прикладного призначення ПТУ-61 (мал. 3.2) чорно-білого зображення мікроструктури.

До складу установки ПТУ входять телевізійна камера КТП-82 для передавання, пульт керування ПУ-136 і два телевізійних приймачі.

У телевізійній камері видалений об'єктив, і замість нього встановлений тубус з діаметром, що відповідає діаметру окуляра мікроскопа, і з довжиною, що дорівнює розміру зорового тубуса мікроскопа. Телекамера встановлена на зоровому тубусі мікроскопа замість окуляра. Зображення поверхні мікрошліфа, що знаходиться на предметному столику мікроскопа, передається телекамерою на екрани телевізорів. Настройка на різке зображення здійснюються макро- і мікрогвинтами, як звичайно при використанні мікроскопа.

Вивчення у мікроскопі металів можливе лише при відбитку світлових   променів  від  досліджуваної  поверхні . Тому  поверхня зразка повинна бути спеціально підготовлена для мікроаналізу. Зразок, поверхня якого підготовлена для мікроаналізу, називається мікрошліфом. Його виготовлення полягає в багатократному шліфуванні і поліруванні з наступною дією визначених реактивів (травлення).

Вивчення мікроструктури доцільно починати з розглядання мікрошліфа “у нетравленому вигляді”, тобто безпосередньо після полірування, промивання і просушування. Під мікроскопом такий шліф має вид світлого кола, на якому виявляються темні ділянки, а іноді - жовті або іншого кольору, що представляють собою неметалеві включення. При розгляданні нетравленого шліфа виявляється також мікропористість.

Травлення полягає у взаємодії металу поверхні мікрошліфа з хімічно активними розчинами лугів, солей, кислот у спирті. При травленні реактив взаємодіє з різноманітними ділянками поверхні мікрошліфа неоднаково, що призводить до різного ступеня їхньої травимості. Світловий потік, спрямований через об'єктив на мікрошліф, відіб'ється по-різному від різних зерен: на ділянках стиків зерен виникає значне розсіювання, і відбиті промені не потраплять у поле зору, тому по межах зерен виникають темні лінії, що відтворюють картину дійсних стиків між зернами (мал. 3.3)

Малюнок  3.3 – Схема виявлення меж зерна

.3 Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: металографічний мікроскоп, телемікроскоп, поліровані шліфи, зразки сталі, реактив для травлення (5%-ний розчин азотної кислоти в спирті), спирт, вата, фільтрувальний папір, колекція протравлених мікрошліфів, шліфувальний папір різноманітної зернистості, шліфувально-полірувальний верстат.

3.4 Хід роботи

1 Приготувати мікрошліф. Отриманий зразок сталі шліфувати по одній поверхні на папері з найбільш крупним зерном (№ 60) доти, поки зникнуть риски від попередньої обробки. Для забезпечення площинності оброблюваної поверхні під шліфувальний папір підкласти скло. Потім перейти до шліфування на папері з більш тонким зерном, знову шліфувати в напрямку, перпендикулярному рискам від попередньої обробки, до зникнення останніх. Так, поступово переходячи від паперу однієї зернистості до паперу іншої, більш дрібної зернистості, закінчити процес на мікронному папері зернистості № 240.

Далі виконати полірування на верстаті, оснащеному плоским кругом, який обтягнутий фетром. Круг обертається від електромотора зі швидкістю 600 об/хв. Перед поліруванням фетр змочити рідиною, що містить 10...15 г окису хрому або 5 г окису алюмінію на 1 л води.

Полірування полягає в легкому торканні поверхні, що шліфується, з фетром диска. Полірування триває 3...7 хв і закінчується, коли поверхня набуває дзеркального блиску.

Після шліфування мікрошліф промити водою, потім спиртом і просушити фільтрувальним папером.

2 Ознайомитися з будовою мікроскопу, вивчити хід променів.

3 Вибрати окуляр і об'єктив, що забезпечують збільшення в межах 100...200 разів, встановити і роздивитися структуру нетравленого шліфа. Замалювати структуру, що спостерігається .

4 Протравити цей же шліф, для чого опустити шліф полірованою поверхнею у реактив і витримати 5...8 с, витерти спиртом і висушити за допомогою фільтрувального паперу.

5 Вивчити виявлену структуру під мікроскопом, замалювати та охарактеризувати її.

6 Вивчити шліфи з колекції (за вказівкою викладача), замалювати та охарактеризувати структуру, застосовуючи телемікроскоп.

Настройку телевізорів і фокусування зображення на екран телевізорів  робить  студент  під  безпосереднім керівництвом викладача.

3.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи і її мету, короткі теоретичні відомості, включаючи призначення і мету мікроаналізу, елементи теорії мікроскопа, схему ходу променів у мікроскопі, опис процесів готування і травлення шліфів, замальовки усіх вивчених мікроструктур у колах діаметром 40 мм, опис структур у виді висновків (по кожній мікроструктурі).

4 Лабораторна робота № 3

ТВЕРДІСТЬ І МЕТОДИ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ.

ОТРИМАННЯ ЕМПІРИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТВЕРДОСТІ

ВІД ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ У ВІДПАЛЕНІЙ СТАЛІ

4.1  Мета роботи

Вивчити будову приладів для вимірювання твердості, засвоїти техніку її визначення. Експериментально вивчити вплив вуглецю, що міститься у сталі, на її твердість. Одержати на основі розрахунків, виконаних на ЕОМ, емпіричну залежність твердості від вмісту вуглецю у відпаленій сталі.

4.2 Короткі теоретичні відомості

Твердість - це характеристика опору металу місцевому зосередженому навантаженню при контактному прикладенні його. Для визначення твердості металів найбільше поширення мають засоби вдавлювання, при яких у випробуване тіло під відповідним навантаженням вдавлюється інше тіло (індентор). Про твердість судять за величиною отриманого відбитка. Існують такі основні засоби вимірювання твердості:

1) вдавлюванням сталевої кульки з визначенням твердості за величиною поверхні залишеного відбитка;

2) вдавлюванням алмазного конуса (або сталевої кульки) з визначенням твердості за глибиною проникнення індентора;

3) вдавлюванням алмазної піраміди з визначенням твердості за величиною отриманого відбитка.

Випробування деталей на твердість завдяки своїй простоті є поширеним методом масового контролю якості виробів. Із збільшенням вмісту вуглецю у сталі зростає її твердість.

4.2.1 Вимірювання твердості за методом вдавлювання сталевої кульки (за Брінеллем)

Випробування твердості за цим методом провадиться вдавлюванням сталевої кульки діаметром 10, 5 і 2,5 мм. У результаті на поверхні зразка утворюється відбиток.

Відношення сили вдавлювання до площі отриманого відбитка приймається за твердість HB:

HB=PF,                                            (4.1)

де    HB - число твердості за Брінеллем, МПа;

Р - навантаження, Н;

F - кульова поверхня відбитка (сегмента), мм2.

Як відомо з геометрії, поверхня кульового сегмента (мал.4.1) дорівнює

F = π Dh,

де    D - діаметр кульки, що вдавлюється, мм;

h - глибина відбитка, мм.

Малюнок 4.1 – Схема випробування твердості за Брінеллем

Тому що глибину відбитка h заміряти важко, простіше виміряти діаметр відбитка. Якщо виразити h через D і d (див. мал.4.1), одержимо:

h=D−D2−d22,           F=πD22(D−D2−d2).

Підставляючи цей вираз у формулу (4.1), одержимо вираз для підрахунку твердості:

HB=2PπD(D−D2−d2) .                                   (4.2)

Для прискорення підрахунку твердості за Брінеллем існують спеціальні таблиці, у яких значення твердості HB дані в залежності від діаметра відбитка для відповідних умов випробування.

Умови випробування (значення P і D, тривалість витримки під навантаженням) стандартизовані і повинні вибиратися відповідно до  табл. 4.1.

Приклад позначення твердості за Брінеллем - HB350 (твердість за Брінеллем 350 кгс/мм2, або 3500 МПа).

Для визначення твердості за Брінеллем застосовують спеціальні прилади.

Таблиця 4.1

| Метал | Твердість HB | Товщина зразка, мм | Співвідношення між навантаженням Р і діаметром кульки D | Діа-метр кульки D, мм | Навантаження Р, Н | Витримка під навантаженням, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чорні метали | 140...150 | 6 6...3 3 | Р = 30D2 | 10 5 2,5 | 30000 7500 1875 | 10 |
| -“- | До 140 | 6 6-3 | Р = 30D2 | 10 5 2,5 | 30000 7500 1875 | 30 |
| Кольорові метали, латуні, бронзи | 31...130 | 6 | Р = 10D2 | 10 5 2,5 | 10000 2500 625 | 30 |
| Алюмі-ній, ко-льорові підшип-никові сплави | 8...35 | 6 6...3 | Р = 2,5D2 | 10 5 2,5 | 2500 625 156 | 60 |

4.2.2 Вимірювання твердості за методом вдавлювання

алмазного конуса або сталевої кульки (за Роквеллом)

У ряді випадків не представляється можливим визначити твердість за Брінеллем щоб уникнути деформування індентора.

У цьому випадку вдавлюють алмазний конус із кутом при вершині 120о і радіусом заокруглення 0,2 мм або рідше - сталеву кульку діаметром 1,586 мм. Навантаження при цьому прикладається відповідно 1500 або 1000 Н. Алмазний конус застосовується для випробування твердих матеріалів, кулька - для м'яких. За величину твердості беруть відвернене число, обернене глибині проникнення конуса. Умови для випробування за Роквеллом стандартизовані.

В залежності від умов випробування (навантаження і типу індентора) позначається твердість за Роквеллом. Галузі застосування методу Роквелла, умови випробування і принцип позначення твердості приведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

| Приблизна твердість за Брінеллем, НВ | Позначення шкали за Роквеллом | Тип індентора | Навантаження, Н | Допустимі межі вимірювання твердості за шкалою Роквелла | Позначення твер- дості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60-230 | В | Кулька сталева | 1000 | 25-100 | НRВ |
| 230-700 | C | Алмазний конус | 1500 | 20-70 | НRС |
| 700 | А | Те ж | 600 | 70 | НRА |

Приклад позначення твердості за Роквеллом - HRC51 (твердість 51 за шкалою С).

Для визначення твердості за Роквеллом застосовують спеціальні прилади.

4.3 Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: набір зразків відпалених сталей з різним вмістом вуглецю для вимірювання твердості, твердомір ТШ (для вимірювання твердості за Брінеллем) і лупа МПБ-2 із збільшенням х24, твердомір ТК (для вимірювання твердості за Роквеллом), таблиці для визначення твердості за розмірами відбитків і перекладна таблиця твердості.

4.4 Хід роботи

4.4.1 Визначення твердості вдавлюванням

сталевої кульки (за Брінеллем)

Випробування проводиться на твердомірі ТШ у такій послідовності. Зачистити наждаковим папером поверхню випробуваного зразка, встановити його на предметний столик. Відповідно до табл. 4.1 підібрати і установити необхідні індентор (кульку) і вантаж. Обертанням маховика приладу підвести предметний столик із випробуваним зразком до кульки до упору (чути щиголь). При цьому створюється попереднє навантаження 1000 Н. Натисканням кнопки включити прилад. Після припинення дії навантаження прилад автоматично відключається. Опустити предметний столик, за допомогою лупи МПБ-2 виміряти діаметр отриманого відбитка у двох взаємно перпендикулярних напрямках.

Розмір твердості визначити за середнім арифметичним діаметром за таблицею або за формулою (4.2).

Результати вимірювання занести в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

| Марка сталі | Вміст вуглецю, % | Товщина металу, мм | Діаметр кульки, мм | Наван-таження на кульку, Н | Діаметр відбитка, мм |  |  | Твер-дість, НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | Сер. |  |

Отримані результати досліду служать підставою для одержання емпіричної залежності між твердістю  та  вмістом  вуглецю  (див. нижче підрозд. 4.4.4).

4.4.2 Визначення твердості вдавлюванням

алмазного конусу (за Роквеллом)

Випробування твердості проводиться на твердомірі ТК.

Старанно зачистити наждаковим папером випробувану поверхню. Відповідно до табл. 4.2 вибрати і встановити необхідне навантаження та індентор. Зразок для випробування установити на предметний столик і обертанням маховика за годинниковою  стрілкою підвести його до зіткнення з індентором. Продовжуючи піднімання столика, довести навантаження до 100 Н. Воно фіксується збігом малої червоної стрілки індикатора приладу з червоною точкою на циферблаті індикатора. Чорну (велику) стрілку вручну, обертанням циферблату, встановити на нуль. Включити прилад легким натисканням на пусковий важіль. Після припинення впровадження індентора в метал, чому відповідає припинення переміщення стрілки індикатора, зробити відлік твердості за циферблатом індикатора.

Результати вимірювання занести в табл.4.4.

Таблиця 4.4

| Номер досліду | Матеріал, що випробується | # Інден-тор | Позначення шкали приладу | Навантаження, Н | Значення твердості |  |  | Позначення твер-дості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | Сер |  |

4.4.3 Визначення твердості динамічним

вдавлюванням кульки (за Польді)

Випробування твердості проводиться на твердомірі Польді. Для проведення випробування необхідно мати, крім твердоміра, еталон, зразки сталі, лупу для вимірювання діаметра відбитка, молоток.

Випробування проводиться порівнянням відбитків, отриманих після динамічного вдавлювання сталевої кульки діаметром 10 мм у поверхню  зразка для випробування і еталона, з відомою твердістю НВе.

Твердість визначається за формулою:

НВд = НВеde2dд2.                                                  (4.3)

Для проведення випробування у твердомір між кулькою і бойком вставити еталон (брусок із відомою твердістю). Прилад з еталоном встановити на поверхню  зразка для випробування і утримувати його у вертикальному положенні лівою рукою. Вдарити по бойку молотком. Отримані відбитки на зразку та еталоні виміряти за допомогою лупи у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Підрахувати середнє арифметичне і за формулою (4.3) визначити твердість НВд. Результати записати у звіт і порівняти з твердістю, що вимірювалася за Брінеллем.

4.4.4 Встановлення емпіричної залежності між твердістю сталі і вмістом вуглецю  (розрахунки на ЕОМ)

Твердість вуглецевих сталей після обробки їх тиском (відпалених) лінейно залежить від вмісту вуглецю, що можна виразити у виді рівняння. Виконання цієї частини роботи проводиться на основі результатів визначення твердості за Брінеллем (див. табл. 4.3). Дані, що отримуються в результаті визначення твердості, як правило, характеризуються деяким розкидом. Це пов'язано не тільки з похибками вимірів, але і з недостатньо повним врахуванням усіх чинників, що мають вплив на процес. Задача зводиться до обробки отриманих експериментальних даних таким чином, щоб одержати максимальну правдоподібність зв'язку між досліджуваними параметрами - твердістю й вмістом вуглецю.

Нехай в результаті експерименту отриманий ряд вимірів твердості у – у1, у2, …  уn, що відповідають значенням аргументу (вміст вуглецю) х - х1, х2, …  хn. Ті й інші значення можуть бути подані на графіку у вигляді точок (х1, у1), (х2, у2), … (хn, yn). Якщо з'єднати послідовно усі ці точки, то внаслідок розкиду даних одержимо ломану лінію, що нічого загального не буде мати із шуканою залежністю y = f (x). Це випливає хоча б із того, що форма цієї лінії не буде відтворюватися при повторних серіях вимірів. Завдання полягає в тому, щоб за даними експерименту провести криву (не ломану), що проходила б якнайближче до істиної функціональної залежності y = f (x).

Теорія імовірності показує, що найкращим наближенням буде така крива (або пряма) лінія, сума квадратів відстаней по вертикалі від точок до якої буде мінімальною. Цей метод і називається методом найменших квадратів, що частіше усього використовується в наукових дослідженнях для обробки експериментальних даних.

Застосування цього методу зводиться до одержання даних експерименту (одержання числових значень уi і хi), вибору виду функції y = f (x) і наступного розрахунку для визначення параметрів функціональної залежності.

У результаті теоретичного аналізу залежність твердості сталі від вмісту вуглецю має вид у = a + bx. Ця залежність є шуканою в даній роботі. Задача зводиться до визначення числових значень коефіцієнтів а і b за результатами дослідження твердості сталей, що містять різну кількість вуглецю. Приведемо основні рівняння для розрахунку параметрів емпіричної залежності методом найменших квадратів.

З умов методу

i=1n(yi−a−bxi)2=min.

Шляхом диференціювання одержуємо рівняння

−2i=1n(yi−a−bxi)=0;−2i=1n(yi−a−bxi)xi=0,

тобто

na+bi=1nxi=i=1nyi;(i=1nxi)a+bi=1nxi=i=1nxiyi.

Рішення цієї системи рівнянь дає:

b=ni=1nxiy−i=1nxii=1nyini=1nxi2−(i=1nxi)2;                                   (4.4)

a=i=1nyii=1nxi2−i=1nxiyii=1nxini=1nxi2−(i=1nxi)2=i=1nyin−bi=1nxin.                       (4.5 )

Таким чином, використовуючи отримані в експерименті (табличні - табл.4.3) дані х1, х2, … хn і у1, у2, …уn, виконують розрахунки за формулами (4.4) і (4.5) і наводять параметри лінійної залежності а і b. Розрахунки ці досить трудомісткі, тому доцільно їх виконувати за допомогою ПЕОМ.

4.4.5 Оформлення отриманих результатів

1 На підставі обчислених значень коефіцієнтів а і b записати числові значення рівняння:

НВ = а + b (%С),                                                (4.6)

де НВ - твердість сталі;

%С – вміст вуглецю, %.

2 Використовуючи рівняння (4.6) із числовими значеннями коефіцієнтів а і b, побудувати графічну залежність НВ = f (%C), задаючи довільні (у межах від 0 до 1% С) значення вмісту вуглецю, відкладати по осі ординат обчислені значення НВ для заданих (вісь абсцис) значень вмісту вуглецю (%С). На цей же графік нанести експериментальні точки (див. табл.4.3). Зіставити співвідношення між емпіричною залежністю НВ = f (%C) і експериментальними даними. Зробити висновок про вплив вмісту вуглецю у сталі на її твердість.

4.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи і її мету, стислий опис методів визначення твердості вдавлюванням сталевої кульки (за Брінеллем і Польді), вдавлюванням алмазного конуса (за Роквеллом), результати випробувань у вигляді табл. 4.3 і 4.4, емпіричне рівняння залежності між твердістю сталі і вмістом у ній вуглецю, графік цієї ж залежності з нанесеними на ньому даними по експериментальному визначенню твердості, висновки про вплив вмісту вуглецю на твердість відпаленої сталі.

5  Лабораторна робота № 4

ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ

5.1  Мета роботи

Вивчити прийоми аналізу діаграми стану двокомпонентних систем, одержати навички у використанні діаграм стану для опису кристалізації твердих розчинів і формування їхньої структури.

5.2  Короткі теоретичні відомості

Діаграми стану є наочним зображенням фазового складу сплавів у рівноважних умовах в залежності від температури і складу. Діаграми стану використовують для рішення ряду задач. На прикладі діаграми стану системи Cu – Ni (мал. 5.1), роздивимося основні задачі, які розв'язуються за допомогою діаграми стану, і методи їх рішення.

Малюнок 5.1 – Діаграма стану компонентів, які повністю розчиняються

один в одному у твердому і рідкому станах та крива охолодження

Лінія tCuаtNi - лінія ліквідусу, вище її усі сплави знаходяться в рідкому стані (Ж). Лінія tCuδtNi - лінія солідусу, нижче неї всі сплави знаходяться у твердому стані. Сплави розглянутої системи у твердому стані являють собою тверді розчини .

За діаграмами стану можуть бути вирішені такі задачі:

1 Визначення температур критичних точок. Для рішення цієї задачі необхідно до точки заданого сплаву на концентраційній осі відновити перпендикуляр до перетину з лініями діаграми. Точки перетину є критичними. Так, сплав, що містить 30% Cu і 70% Ni (сплав 1), має такі температури критичних точок (див. мал. 5.1): 1400оС (точка а) і 1250оС (точка δ).

2 Визначення фазового стану сплава при заданих температурах. Для рішення цієї задачі необхідно через точки, що характеризують задані температури, провести горизонтальні лінії (ізотерми) до перетину з лінією сплаву. Області розташування точок перетину визначають фазовий стан сплаву. Так, нехай сплав 1 (див. мал. 5.1) нагрітий до температур, наприклад, t1=1500оС, t2=1350оС, t3=1100оС. Проведемо ізотерми t1, t2, t3. Точки перетину в, г і д характеризують фазовий стан сплаву при заданих температурах. Так, при температурі t1 сплав складається з однієї фази (Ж), при температурі t2 - сплав складається з двох фаз (Ж+), і при температурі t3 - з однієї фази ().

3 Визначення хімічного складу фаз (у двофазній області), що знаходяться у рівновазі. Для цього необхідно через даний температурний рівень провести лінію (коноду), паралельно осі концентрації до перетину з лініями діаграми. Проекції точок перетину на вісь концентрації укажуть склад фаз. Так, при температурі t2 проекція е' точки е на вісь концентрації вказує хімічний склад рідкої фази, а проекція з' точки з - твердої фази. У розглянутому сплаві при температурі 1350о існує рідка фаза, що містить 57% Ni і 43% С (точка е') і тверда фаза α, що містить 86% Ni і 14% С (точка з').

4 Визначення кількісного співвідношення між твердою і рідкою фазами. Для цього визначення користуються правилом відрізків (важеля): вагові кількості співіснуючих фаз обернено пропорційні відповідним відрізкам коноди. Позначимо:

q - загальну масу сплаву,

qж - маса рідкої фази,

qα - маса α твердого розчину.

Відповідно до правила відрізків,

qжq=згзе,                           qαq=гезе,       або

qЖ=qзгзе,                            qα=qгезе.

Підставляючи в ці вирази координати точок по концентраційній осі, одержимо:

qж=q86−7086−57=q1629=0,55q ( 55% відсотків від маси всього сплаву

складає рідка фаза);

qα=q70−5786−57=q1329=0,45q (45% від маси всього сплаву складає

тверда фаза)

при аналізованій температурі t2=1350Со .

5 Аналіз кристалізації сплаву і побудова кривої охолодження. Роздивимося за допомогою діаграми стану, яка приведена на мал. 5.1, процес кристалізації сплаву 1 при повільному охолодженні від температури 1500оС (точка в). При повільному охолодженні до температури, що відповідає точці а (позначимо tа), сплав зберігається у рідкому стані. Лінія в'а' характеризує умови цього охолодження. На цій ділянці число ступенів свободи С =К - Ф + 1(де К - число компонентів, Ф - число фаз). Тоді С=2, тому що К=2, а Ф=1. Кристалізація почнеться при деякому переохолодженні щодо температури tа, наприклад t2. Процес кристалізації буде продовжуватися при охолодженні аж до температури tδ. Лінія а'δ' характеризує процес охолодження (див. мал.5.1). Швидкість охолодження зменшиться, тому що при кристалізації виділяється прихована теплота кристалізації, що компенсує відведення тепла у навколишнє середовище, що відбивається в уповільненому охолодженні. Цей фізичний процес проявляється у більш пологому ході лінії, що характеризує охолодження.

За перегином на отриманій   кривій охолодження (точка а') можна судити про критичну точку - температуру початку кристалізації при охолодженні. У цьому процесі число ступенів свободи С = К (С = К - Ф +1 = 2 - 2 +1). Нижче температури tδ кристалізація завершиться повним вичерпанням рідини з утворенням кристалів α -твердого розчину. Разом із завершенням процесу кристалізації припиниться виділення тепла самою системою, і в умовах безупинного охолодження прискориться процес відведення тепла - крива δ'д'. Момент закінчення кристалізації зобразиться на кривій охолодження точкою перегину.

Замінимо подумки безупинне охолодження східчастим. Будемо вважати, що сплав миттєво охолоджений від температури t2 до температури t4 (див.мал.5.1) і витриманий при цій температурі до встановлення рівноваги. На мал. 5.2 схематично показаний кристалик твердого розчину в оточенні рідини. Ділянка αз утворилася при температурі t2, має концентрацію точки з (86% Ni); ділянка ж αк утворилася при температурі t4 і концентрація її відповідає точці К (80% Ni) (див.мал.5.1). Кристалик αз був оточений рідиною Же складу точки е (54% Ni) у той час як на деякому видаленні від нього рідина, що оточує кристалик αк, має склад точки л (40% Ni) (див.мал.5.1). Рівновага при температурі t4 установиться тоді, коли вся тверда фаза буде мати склад точки К, а рідка - склад точки л. Очевидно, для того, щоб це відбулося, необхідний дифузійний перерозподіл компонентів як у рідкій, так і у твердій фазах. Напрямок дифузії нікелю зазначено стрілками. Дифузійно переміщення атомів міді спрямовано в протилежну сторону. Після того, як відбудеться насичення кристалів міддю до концентрації точки К, кількісне співвідношення між фазами при температурі t4 досягне рівноважної величини

qαqж=илки.

Малюнок 5.2 – Схема формування кристала твердого розчину Аналогічно можна розглядати процес кристалізації при наступному охолодженні. При досягненні температури tδ (точка солідусу) затвердівають останні ділянки рідини, і твердий розчин набуває концентрації вихідного сплаву 1. У практичних умовах швидкості охолодження розплавів такі, що дифузійний процес не встигає усувати виникаючу в процесі кристалізації хімічну неоднорідність в кристалічній фазі і твердий розчин виявиться хімічно неоднорідним, а кристалізація його завершиться при температурі, що лежить нижче температури солідусу даного сплаву. Оскільки кристали, що ростуть, мають зазвичай форму дендритів, то осі дендритів, що з'являються першими, виявляться збагаченими нікелем (більш тугоплавким компонентом), а міжосні простори, що кристалізуються пізніше, збагачені міддю (більш легкоплавким компонентом). Така хімічна неоднорідність у межах дендритного кристала називається дендритною або внутрішньокристалічною ліквацією. Дендритна ліквація виявляється зазвичай при металографічних дослідженнях за рахунок неоднакової травимості ділянок сплаву різної концентрації. Мікроструктура сплаву, що повільно закристалізувався, складається з однорідних рівноосних зерен α -твердого розчину, а у мікроструктурі сплавів, що прискорено закристалізувались, чітко виявляється дендритна будова. Наявність дендритної неоднорідності призводить до формування волокнистої структури металу після гарячої обробки тиском.

5.3 Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: діаграми стану сплавів із повною розчинністю компонентів у твердому і рідкому станах, колекція мікрошліфів прискорено і повільно охолоджених сплавів, металографічний мікроскоп.

5.4 Хід роботи

Кожний студент одержує від викладача індивідуальне завдання проаналізувати процес кристалізації конкретного сплаву системи Cu-Ni:

1) визначити критичні точки заданого сплаву;

2) визначити фазовий і структурний склад сплаву при заданих в індивідуальному завданні температурах;

3) визначити хімічний склад фаз при заданих температурах;

4) визначити кількісне співвідношення між фазами при заданих температурах;

5) провести аналіз перетворень заданого сплаву при кристалізації з наступною побудовою кривої охолодження;

6) вивчити і замалювати структуру сплаву Cu-Ni, що закристалізувались при повільному і швидкому охолодженні.

Результати досліджень представити у  табличному  вигляді у  формі  табл. 5.1

5.5 Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи і її мету, короткі теоретичні відомості у вигляді діаграми стану системи, накресленої з дотриманням масштабу, результати проведеного аналізу кристалізації заданого викладачем сплаву у вигляді табл.5.1, криву охолодження, накреслену справа від діаграми стану (як показано на мал. 5.1), замальовки мікроструктур сплавів (у колах діаметром 40 мм) за результатами спостереження за допомогою мікроскопу, опис структур (висновок).

Таблиця 5.1

| Найме-нування показ-ників, що вивча-ються | Вміст компо-нентів, % |  | Критичні точки заданого сплаву, 0С |  | Задані температу-ри досліджен-ня, 0С |  |  | Фазовий склад заданого сплаву при температу-рах |  |  | Маса рідкої і твердої фаз в заданому сплаві, при температу-рах, % |  |  | Число ступенів свободи заданого сплаву при темпера-турах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cu | Лік-ві-дус | Солі-дус | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |

6   Лабораторна робота № 5

ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОДВІЙНИХ СПЛАВІВ

ЕВТЕКТИЧНОГО ТИПУ

6.1  Мета  роботи

Вивчити прийоми аналізу діаграм стану двокомпонентних систем, одержати навички у використанні діаграм стану для опису кристалізації сплавів евтектичного типу і формування їхньої структури.

6.2  Короткі теоретичні відомості

На прикладі діаграми стану системи Pb - Sb (мал. 6.1) роздивимося основні прийоми опису кристалізації сплавів евтектичного типу і формування їхньої структури. Лінія tPbEtSb – лінія ліквідусу, вище цієї лінії сплави системи Pb - Sb знаходяться у рідкому стані. Лінія CED - лінія солідусу, нижче цієї лінії всі сплави цієї системи знаходяться у твердому стані у виді суміші кристалів свинцю і сурьми.

Сплави, що відповідають за складом точці Е (у даній системі 13% Sb), називаються евтектичними, розташовані на діаграмі лівіше точки Е - доевтектичними і розташовані на діаграмі правіше точки Е - заевтектичними. Ці сплави відрізняються не тільки за хімічним складом, але і за структурою.

Роздивимося процес кристалізації евтектичного сплаву 1. Цей сплав є самим легкоплавким. При охолодженні цього сплаву від температури вище ліквідусу, наприклад tа, до температури tЕ, що відповідає точці Е, рідкий стан зберігається, процес охолодження описується лінією а'Е' (мал. 6.1,б). На цій ділянці охолодження число ступенів свободи С = К - Ф + 1=2 – 1+ 1=2.

Малюнок 6.1 – Діаграма стану компонентів, що володіють повною

розчинністю у рідкому стані і повною нерозчинністю -

у твердому (а), та крива охолодження сплавів І і ІІ (б)

Кристалізація цього сплаву можлива при деякому переохолодженні щодо евтектичної температури і почнеться при температурі t1 < t. У процесі кристалізації з рідини ЖЕ складу точки Е одночасно кристалізуються кристали і свинцю і сурми, тобто

ЖЕ→Pb + Sb.

Таке перетворення називається евтектичним. У ході цього перетворення одночасно співіснують три фази (Ж, Pb і Sb), що визначає процес, який відбувається в умовах, коли число ступенів свободи С = К - Ф + 1 = 2 - 3 + 1 = 0. Це пояснює той факт, що евтектична кристалізація відбувається при постійній температурі та виражається горизонтальною “площадкою” на кривій охолодження (лінія Е'Е" на мал.6.1,б).

При звичайних швидкостях охолодження, що застосовуються на практиці,  утворення і ріст кристалів Pb і Sb при евтектичній кристалізації не відбуваються незалежно. Зазвичай друга фаза евтектики зароджується на поверхні кристалів початково виниклої фази. Евтектична кристалізація здійснюється шляхом спільного росту кристалів твердих фаз, що утворюють двофазні евтектичні зерна, які звуться евтектичними колоніями. Характерна тонкодиференційована двофазна структура, яка виникає в такий спосіб, називається евтектикою. У площині перерізу шліфа неможливо побачити взаємне переплетіння кристаликів фаз, що складають евтектику, і евтектична структура має вид дисперсної суміші фаз.

На прикладі розглянутого сплаву доречно підкреслити, що поняття “фазовий склад” і “структура сплаву” можуть не збігатися. У даному випадку сплав, що закристалізувався, складається з двох твердих фаз, що утворять одну структурну складову - евтектику. На діаграмі, приведеній на мал.6, структури, що існують у відповідних областях діаграми, обведені рамкою, на відміну від фаз, що у такі рамки не узяті.

Після завершення евтектичної кристалізації почнеться подальше охолодження сплаву (крива нижче Е" на мал.6.1,б). Характерна мікроструктура евтектики приведена на мал.6.2.

Малюнок 6.2 – Схема мікроструктури евтектики

Роздивимося процес кристалізації заевтектичного сплаву 2, що відповідає складу: 60% Sb + 40% Pb. При охолодженні цього сплаву з області рідких розчинів, наприклад, від температури точки δ (tδ = 700oС), рідкий стан сплаву збережеться до точки ліквідуса - температури tb точки b. Лінія δ'b' (мал. 6.1,б) характеризує цей процес охолодження. Кристалізація сплаву почнеться при деякому переохолодженні відносно точки ліквідуса tb, наприклад при температурі tг, із виділення кристалів сурьми, що мають під мікроскопом вид світлих пластин - дендритів. У результаті кристалізації почнеться виділення тепла кристалізації, що призведе до уповільнення охолодження. Відзначений фізичний процес відбивається на кривій охолодження більш пологим “ходом” лінії охолодження (лінія b'n' на мал.6.1,б). У цьому періоді кристалізації число ступенів свободи сплаву С =К - Ф + 1=2 - 2 + 1=1, що означає можливість зниження температури. При кожній фіксованій температурі можна визначити хімічний склад і кількісне співвідношення між фазами. Так, наприклад, при температурі tг точки г склад рідкої фази описується проекцією точки д на вісь концентрації, а склад твердої - проекцією точки з на ту ж вісь, тому що проведена лінія дгз - конода. Отже, при температурі tг маємо дві фази: рідку і тверду. Склад рідкої фази: 4,8% Sb +52% Pb (точка д'), склад твердої фази: 100% Sb (точка з'). Можна, користуючись правилом важеля, визначити також кількісне співвідношення між рідкою фазою (qж) і твердою фазою (qSb) за формулою

qжq=згзд,  а     qq=гдзд,

де з, р, д - координати відповідних точок по осі концентрацій.

В умовах даної побудови точка д відповідає координаті  45% Sb, точка р - 60% Sb, точка з - 100% Sb. Підставляючи ці дані, одержимо:

qж=q100−60100−45=0,73q,   qSb=60−45100−45=0,27q.

Це означає, що при температурі tг у сплаві міститься 73% рідини і 27% видалених кристалів сурми. Якщо продовжити охолодження, неважко встановити, що кристалізація сурми буде продовжуватися, при цьому рідина, що залишилася, буде обіднятися сурмою, склад рідини буде описуватися точками, що лежать на лінії ліквідуса. При досягненні сплавом ІІ температури евтектичної кристалізації tn збережеться деяка кількість рідини qж=qDUDE , а кількість сурми, що закристалізувалася, qSb=qHEDE. Схематично цей фазовий стан сплаву зафіксовано на мал.6.3.

При евтектичній температурі (точніше при деякому переохолодженні) рідина евтектичного складу ЖЕ, який вона придбала в результаті виділення “надлишкової” сурми у процесі первинної кристалізації в інтервалі температур tb - tn, закристалізується з утворенням евтектики, як було описано раніше. В результаті структура буде складатися з первинних кристалів сурми, що закристалізувались раніше (див. мал. 6.3), і евтектики (мал. 6.4).

Малюнок 6.3 – Схема формування мікроструктури

заевтектичного сплава

Малюнок 6.4 – Схема мікроструктури заевтектичного сплаву

Можна оцінити відносну кількість цих структурних складових. При цьому варто врахувати, що кількість евтектики приблизно дорівнює рідині, що залишилася незакристалізованою до моменту початку евтектичної кристалізації. Процес евтектичної кристалізації описується лінією n'n" на кривій охолодження (див. мал. 6.1,б). Після завершення евтектичної кристалізації сплаву ІІ (точка n') почнеться звичайне фізичне охолодження сплаву, число ступеня свободи С=1.

Аналогічно відбувається кристалізація доевтектичних сплавів, наприклад сплаву ІІІ. Розходження складається в тому, що первинними будуть являтися кристали свинцю, а кінцева структура сплаву буде складатися з первинних кристалів свинцю і евтектики (мал. 6.5).

Малюнок 6.5 – Схема мікроструктури доевтектичного сплаву

Кількість надлишкових кристалів свинцю в доевтектичних сплавах і надлишкової сурми - в заевтектичних залежить, головним чином від хімічного складу сплава. Чим сильніше даний сплав за складом відрізняється від евтектичного, тим більше у структурі буде надлишкових фаз.

6.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: діаграми стану сплава евтектичного типу, колекція мікрошліфів з різними структурами, металографічний мікроскоп.

6.4  Хід роботи

Кожен студент одержує від викладача індивідуальне завдання проаналізувати процес кристалізації конкретного сплаву системи

Pb - Sb:

1) визначити критичні точки заданих сплавів;

2) визначити фазовий і структурний склад сплавів при даних в індивідуальному завданні температурах;

3) визначити хімічний склад фаз при заданих температурах;

4) визначити кількісне співвідношення між фазами при заданих температурах;

5) провести аналіз перетворень заданих сплавів при кристалізації з наступною побудовою кривих охолодження;

6) вивчити і замалювати структури сплавів .

Результати дослідження представити у вигляді табл. 6.1:

Таблиця 6.1

| Найме-нування показ-ників, що ви-вча-ються | Вміст компо-нентів, % |  | Критичні точки заданого сплаву, 0С |  | Задані темпе-ратури дослідження, 0С |  |  | Фазовий склад заданого сплаву при тем-пературах |  |  | Маса рід- кої і твер-дої фаз у заданому сплаві при температу-рах, % |  |  | Число ступенів свободи заданого сплаву при температурах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | Лік-відуса | Солі-ду- са |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| Числові значен-ня пока-зників, що вив-чаються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості у вигляді діаграми стану системи Pb-Sb, накресленої з дотриманням масштабу, результати проведеного аналізу кристалізації заданого викладачем сплаву у вигляді табл.6.1, криві охолодження, накреслені справа від діаграми стану (як показано на мал. 6.1), замальовки мікроструктур сплавів (у колах діаметром 40 мм) за результатами спостереження за допомогою мікроскопа, опис структур (висновок).

7  Лабораторна робота № 6

ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ І РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ НА МІКРОСТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

7.1 Мета роботи

Вивчити вплив холодної пластичної деформації і рекристалізації на мікроструктуру і властивості металів.

7.2  Короткі теоретичні відомості

При холодній пластичній деформації в металі виникають значні структурні зміни, що викликаються зсувом атомів у кристалічних гратах. Чим більша величина деформуючого напруження, тим більша ступінь цього зсуву. Найважливішим практичним наслідком пластичної деформації є зміцнення металів. Процес зміцнення під дією пластичної деформації називають наклепом. Підвищуються межа текучості, межа міцності і твердість, і одночасно знижується пластичність металу. Основна частка зміцнення металу обумовлена збільшенням перекручувань просторових гратів, що виникають за рахунок взаємодії дислокацій одна з одною, і з іншими недосконалостями гратів у процесі пластичної деформації. Сутність зміцнення полягає у гальмуванні дислокацій, у з'єднанні перешкод для переміщення.

Безладно орієнтовані кристали під дією деформації повертаються осями найбільшої міцності уздовж напрямку деформації. Таке закономірне кристалічне орієнтування зерен одержало назву структури.

Сліди зсувів виявляються на зернах металу у вигляді ліній ковзання. Пластично деформований метал знаходиться у структурно-нестійкому стані. Як тільки атоми набудуть достатньої рухливості внаслідок підвищення температури, починається відновлення структури. Цей процес називається рекристалізацією. Мінімальна абсолютна температура рекристалізації за А.А.Бочваром

Трек = 0,4Тпл ,

де Тпл - абсолютна температура плавлення металу.

В результаті рекристалізації спостерігається зниження межі міцності, межі текучості і твердості наклепаного металу. При цьому зростає пластичність. Цей перехід можна розбити на декілька стадій: повернення, полігонізація, рекристалізація обробки і збірна рекристалізація.

Після рекристалізації метал складається з нових рівноосних зерен. Розмір рекристалізаційних зерен залежить від температури нагрівання і ступеня деформації. З підвищенням температури прискорюються дифузійні процеси, що викликає ріст зерен.

7.3   Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: зразки, що мають різноманітний ступінь деформації, штангенциркуль, твердомір ТК, металографічний мікроскоп, наждаковий папір, нагрівальні печі і колекція мікрошліфів.

7.4  Хід роботи

7.4.1 Вплив ступеня пластичної деформації

на мікроструктуру і твердість металу

За допомогою штангенциркуля виміряти висоту деформованих зразків і, знаючи висоту кожного зразка до деформування, визначити ступінь деформації за формулою

δ=ho−h1h1100,%

де ho і h1 - висота зразків відповідно до і після деформації, мм.

На поверхні кожного зразка виміряти твердість за Роквеллом (за шкалою В) у двох - трьох точках і розрахувати середнє значення твердості, результати звести в табл.7.1. Вивчити мікроструктуру кожного зразка.

Таблиця 7.1

Номер експ.; Висота зразка, мм; Ступінь дефор-мації, %; Твердість за Роквеллом, HRB; Середнє значення твердості, HRBсер. До дефор-мації; Після де-формації; І; ІІ; ІІІ.

Побудувати графік зміни твердості металу в залежності від ступеню деформації.

7.4.2  Вплив температури нагрівання на мікроструктуру

і твердість металу

Зразки після деформації в межах 60...70% (у звіті записати фактичний ступінь деформації) завантажити у печі, нагріті до температур 200, 400, 600 і 750 оС, один зразок не нагрівати, лишити для контролю. Після завантаження зразків і досягнення в печі заданої температури витримати зразки 15 хв, після чого остудити їх на повітрі.

Приготувати мікрошліфи. Виміряти твердість за Роквеллом (за шкалою В) і результати вписати в табл. 7.2.

Вивчити та охарактеризувати мікроструктуру, що спостерігається. Побудувати графік, що показує зміну твердості холоднодеформованого металу в залежності від температури нагрівання, і вказати приблизну температуру початку рекристалізації, визначену на підставі отриманих результатів і розрахунковим шляхом за формулою А.А.Бочвара.

Таблиця 7.2

| Номер досліду | Ступінь деформації, % | Температура нагрівання, С | Твердість за Роквеллом, HRB |  |  | Середня твердість HRBсер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  |

- 7.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи, її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, розрахунки з визначення ступеню деформації, експериментальні дані за табл.8.1 і 8.2, графіки за п.7.4.1 і 7.4.2 (у визначеному масштабі), замальовки отриманих мікроструктур у колах діаметром 40 мм з висновками, висновки про вплив пластичної деформації і температури нагрівання на твердість і мікроструктуру холоднодеформованого металу. Пояснити причини, що викликають зміну твердості, вказавши, у якому напрямку змінюються при цьому міцність і пластичність. Пояснити також, чому для повного проходження процесу рекристалізації необхідна витримка металу при нагріванні.

8   Лабораторна робота № 7

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

- МІЖ МІКРОСТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ СПЛАВІВ

8.1  Мета роботи

Експериментально вивчити зв'язок між мікроструктурою двофазних сплавів і їх властивостями з урахуванням розмірів і форми зерен.

- 8.2  Короткі теоретичні відомості

Між мікроструктурою сплавів та їх властивостями існує певна залежність. Тверді розчини мають більш високу межу міцності і твердість, чим чисті компоненти. При утворенні механічної суміші, наприклад α+β-фаз, деякі властивості (твердість, міцність, електроопір та ін. ) виявляються середніми з показників властивостей фаз, що утворюють суміш. Так, якщо одна фаза м'яка і пластична, а інша тверда і крихка, то сплав володіє тим більшою високою твердістю і крихкістю, чим більше у структурі міститься другої фази. При утворенні структур механічних сумішей властивості сплаву змінюються за лінійним законом (адитивно).

Однак у реальних умовах закон адитивності порушується, тому що властивості сплаву залежать не тільки від кількісного співвідношення між фазами, що утворюють сплав. На властивості сплаву дуже сильно впливають форма і розміри зерен, їхнє взаємне розташування, температура та інші фактори.

Дійсний взаємозв'язок між мікроструктурою і властивостями часто встановлюється експериментально.

8.3   Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: досліджувані зразки (комплект мікрошліфів однієї системи, але таких, що відрізняються складом і мікроструктурою), зразки з тією ж мікроструктурою для вимірювання твердості, телемікроскоп, твердоміри ТК чи ТШ.

8.4  Хід роботи

8.4.1  Вивчення мікроструктури і визначення твердості

1 Підготувати до роботи телемікроскоп, установити оптику, що забезпечує збільшення в 200...300 разів, сфокусувати зображення на екрани телевізорів, обертаючи макро- і мікрогвинти, домогтися виразного (різкого) зображення на телеекранах досліджуваної структури. Одна структурна складова має білий колір, а інша - темний. У даному сплаві (сталь) темна складова має твердість в середньому  вдвічі більш високу, чим світла.

2 Вивчити мікроструктуру шліфів колекції в порядку, зазначеному викладачем.

3 Замалювати структури, що спостерігаються, строго дотримуючись кількісного співвідношення між світлими і темними зернами. Замальовки в подальшому використовуються для кількісної оцінки зерен темного фарбування.

4 Вимірити твердість досліджених зразків сталі. Результати вимірів твердості занести в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

| Порядковий номер досліджуваних зразків | Числові значення, мм |  | Об’ємний вміст темної складової,  | Твердість, HRB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | 4d |  | I вим. | II вим. | III вим. | Середня |

- 8.4.2  Орієнтовне визначення об'ємного

вмісту структурних складових

Для рішення поставленої задачі застосовується лінійний метод, заснований на принципі Кавальєрі-Акера, згідно з яким вимірювання об'ємів тіл можна замінити вимірами не тільки площ, але і довжин відрізків.

Сутність лінійного методу полягає у тому, що видима мікроструктура (у мікроскопі чи на малюнку), яка складається з будь-якої кількості фаз чи структурних складових, перетинається рядом ліній. Контури перетинів зерен досліджуваних фаз розсікають ці лінії на окремі відрізки. Якщо роздільно просумувати довжини відрізків, що попадають на кожну з фаз структури, і розділити суми на загальну довжину січних ліній, то отримана частка, відповідно до принципу Кавальєрі-Акера, буде дорівнювати долям площі шліфа чи об’єму сплаву, що займає кожна з цих фаз. Відповідність буде тим точніша, чим длініші січні лінії, проведені на шліфі чи структурі.

Для оцінки об'ємного вмісту структурних складових (світлих і темних зерен) треба:

1 Виміряти діаметр d виконаної замальовки кожної структури досліджених шліфів.

2 Провести чотири діаметральні лінії (приблизно під кутом 450 один до одного).

3 Підсумувати довжину (у міліметрах) відрізків, що попадають на темні зерна структури, на всіх чотирьох проведених січних.

4 Визначити об'ємний вміст зерен темного фарбування за формулою

V=l4d⋅100% ,

де l- сума довжин усіх відрізків, що потрапили на темні зерна, мм;

4d - числове значення суми чотирьох діаметрів замальовки, мм.

Результати визначень об'ємного вмісту складових у структурі записати в табл.8.1.

За результатами визначення об'ємного вмісту темної (більш твердої) складової у структурі сплавів і середньої твердості досліджених зразків побудувати графік зміни твердості в залежності від структури сплавів.

8.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні результати експериментів:

1) замальовки мікроструктур у колах діаметром 40 мм досліджених сплавів з нанесеними січними лініями;

2) розрахунки з визначення об'ємного вмісту зерен твердої (темної) складової, розрахунки записати праворуч від кожної замальовки;

3) результати визначення твердості та кінцевих даних за об'ємним вмістом фаз у структурі у вигляді табл.8.1;

4) графік залежності твердості сплавів (по осі ординат) від об'ємного вмісту фаз (по осі абсцис);

5) висновки, які відбивають закономірності, що спостерігаються.

- 9  Лабораторна робота № 8

- ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

- ЩІЛЬНОСТІ ДИСЛОКАЦІЙ

9.1  Мета  роботи

Вивчити методику дослідження щільності дислокацій. Визначити щільність дислокацій промислових металів.

- 9.2  Короткі теоретичні відомості

За сучасними уявленнями кристалічна структура металів не є правильною, мають місце певні неправильності (перекручування). Найважливішим видом недосконалостей кристалічної будови є дислокації. У промислових металах щільність дислокацій (сумарна довжина дислокацій у 1 см3) перевищує 106 см-2. Механічні властивості металів залежать від щільності дислокацій і особливо від здатності їх до переміщення і розмноження. Тому визначення щільності дислокацій є найважливішим сучасним методом дослідження металів.

Найбільш розповсюдженим є електронно-мікроскопічний метод визначення щільності дислокацій. За допомогою електронного мікроскопа вивчають тонкі плівки досліджуваного металу, у тому чи іншому ступені «прозорі» для електронного променя. Товщина фольги коливається в межах від 0,5 до 2 мкм. Електронна мікроскопія дає зображення дислокацій у вигляді найтонших ниток.

Визначення щільності дислокацій відбувається шляхом дослідження електронно-мікроскопічних знімків спеціальними методами. У цій роботі щільність дислокацій визначається за електронно-мікроскопічними знімками, отриманими на електронному мікроскопі двома методами - за числом точок виходу і методом січних.

9.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: мікрофотографії, отримані за допомогою електронного мікроскопа, листок кальки розмірами 9х12 см, листок міліметрового паперу розмірами 3х20 см, вимірник (циркуль), олівець.

9.4  Хід роботи

1 Ознайомитися  з пристроєм електронного мікроскопу, записати технічну характеристику мікроскопу.

2 Вивчити видані викладачем електронно-мікроскопічні знімки, визначити, як на знімках зображені дислокації.

3 Скопіювати на кальку дислокації, зображені на досліджуваному мікрознімку, чітко викреслити площу кадру. Надалі розрахунки робити з використанням отриманої копії дислокаційної структури.

4 Зробити розрахунок щільності дислокацій за числом точок виходу. Розрахунок виконати у наступній послідовності:

- підрахувати число точок «виходу» дислокацій. Виходами є точкові потемніння на електронно-мікроскопічному знімку;

- зробити розрахунок щільності дислокацій за формулою

ρ=nρF,                                                 (9.1)

де ρ - шукана щільність дислокацій, см-2 ;

F- площа знімка, см2. Площа дорівнює добутку довжини на ширину кадра

(у сантиметрах), помноженому на квадрат збільшення досліджуваного

знімка;

n - число «виходів» дислокацій. Для його визначення підраховане число

«виходів» зменшити вдвічі, тому що на кадрі «виходи» дислокацій видні по

обидва боки фольги;

p - імовірність перебування n точок виходу дислокацій на площі F.  Для

кристалічних решіток ОЦК

ρ=5172  .

5 Зробити розрахунок щільності дислокацій методом січних.

Основна розрахункова формула

ρ=qtT ,                                                     (9.2)

де ρ - шукана щільність дислокацій, см-2;

q - число перетинів дислокацій із січними на фіксованій площі;

t - товщина фольги, см;

T - довжина січних, см.

Для визначення величин, що входять у формулу (9.2),необхідно:

а) визначити товщину фольги з гістограми розподілу видимих довжин проекцій одиночних дислокацій на площині фольги. Для побудови гістограми нанести на міліметровий папір трикутник з одним катетом, рівним 20 см, а другим - 2 см (tgα= 1/10), як показано на мал. 9.1. Циркулем (вимірником) знімати розміри дислокацій (приймаючи їх прямолінійними) і відкладати їх як катети проти гострого кута. Тоді число «уколів» у відповідному інтервалі дасть число дислокацій даної довжини.

Товщину фольги розрахувати за формулою

t = l0 2 ,

де l0 - переважний, що найбільш часто зустрічається, розмір дислокацій, см;

- Малюнок  9.1- Схема побудови гістограми

б) визначити шаг січних за формулою

h = 2t ;                                                     (9.4)

в) на кадр за допомогою олівця нанести січні через шаг h, підрахувати за формулою (9.4). Дробові частини (залишки) кадру, що лежать за межами січних, у розрахунок площі кадру F не приймати;

г) підрахувати на кадрі число q перетинань проведених січних з лініями дислокацій;

д) розрахувати щільність дислокацій за формулою (9.2), яка з врахуванням того, що

T=2Fh і h=2t ,

прийме вигляд:                  qh2⋅2Fh =qF ,                                                         (9.5)

де q - як і раніше, число перетинань дислокацій із січними;

F - площа кадра (добуток цілого числа комірок за його шириною і довжиною), см2. При підстановці числових значень у формулу (9.5) площу F варто помножити на квадрат збільшення мікроскопа.

6 Визначити середнє значення щільності дислокацій методом «виходів» дислокацій і методом січних за формулою

ρсер= ρв+ρс2 ,                                                (9.6)

де в - щільність дислокацій, підрахована за формулою (9.1);

с- щільність дислокацій, підрахована за формулою (9.5).

7  Розрахувати остаточно дійсну товщину фольги дослідженого металу, враховуючи формулу (9.5), на підставі середнього значення щільності дислокацій за формулою

t =qρсер2Fh .                                                  (9.7)

8  Розрахувати варіацію щільності дислокацій за формулою

V =1M1n+1−ρzp   ,                                                     (9.8)

де M - число вивчених кадрів;

n - число виходів дислокацій, за формулою (9.1);

z - число різних векторів Бюргера у даному зерні. Прийняти для кристалічної решітки ОЦК z = 4, а  p =5172 = 0,708.

9  Розрахувати потрібну кількість кадрів, дослідження яких дозволить підвищити точність визначення щільності дислокацій до 10. Для цього прийняти V = 0,1. Тоді з формули (9.8) одержимо:

- M = 1n+1−p2zpVρ2 = 100 (1n+1−pzp ).

9.5 Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості,  копію дослідженої дислокаційної структури з нанесеними січними, гістограму (кальку і малюнок акуратно приклеїти у звіт), результати розрахунку щільності дислокацій обома методами, а також дані про потрібне число досліджуваних кадрів з метою точного визначення щільності дислокацій (у межах 10%).

### 10  Лабораторна робота № 9

- ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ

МІКРОСТРУКТУРИ СПЛАВІВ

  - Мета роботи

Вивчити методи кількісної оцінки структури при металографічному аналізі.

- 10.2  Короткі теоретичні відомості

Металографічний аналіз широко використовують у промисловості для контролю структури металу, напівфабрикатів чи готових виробів з метою забезпечення їхньої якості, а також у дослідницьких роботах.  Саме поняття контрольних функцій металографічного аналізу допускає існування визначених кількісних критеріїв для структури в цілому чи її елементів. Звідси випливає, що для виконання металографічним аналізом контрольних функцій необхідна строго кількісна оцінка контрольованої структури. Така оцінка може бути виконана шляхом кількісного вимірювання яких-небудь елементів структури з наступною статистичною обробкою результатів виміру. Метод, що дозволяє кількісно характеризувати структуру на основі вимірів, проведених на зображеннях елементів структури, одержав назву кількісної металографії. Ця робота присвячена кількісній оцінці величини зерна. Загальноприйнятим лінійним параметром зерна є діаметр (поперечник). Знаючи середній діаметр зерна і приймаючи  для поліедричної структури форму зерна, що наближається до кулі, можна підрахувати площу зерна, а також число зерен, що приходяться на 1 мм2 поверхні шліфа. Ця величина дозволяє оцінити номер зерна за стандартною шкалою. Розподіл діаметрів зерен поліедричної структури за величиною підкоряється логарифмічно-нормальному закону.

- 10.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: телемікроскоп, об'єктив-мікрометр, вимірювальна сітка з поділками, поєднана з екраном телевізора, мікрошліф технічно чистого заліза, спирт, вата, фільтрувальний папір, 4%-ний спиртовий розчин азотної кислоти.

- 10.4  Хід роботи

1 Визначити ціну поділки вимірювальної сітки екрану телевізора. Для цього слід:

- установити необхідний об'єкт і замість шліфа на предметний столик мікроскопа помістити об'єктив-мікрометр. Цей прилад являє собою плоску пластину із дзеркальцем, на якому нанесений 1 мм, розділений на 100 рівних частин. Ціна поділки об'єктив-мікрометра 0,01 мм;

- сфокусувати поділки об'єктив-мікрометра на екран телевізора і поєднати їх з поділками вимірювальної сітки телеекрана. Вибрати деяке число А  поділок об'єктив-мікрометра, поєднаних з Б поділками вимірювальної сітки  телеекрана. Тоді ціна поділки вимірювальної сітки телеекрана Ес обчислиться за формулою

- Ес= А⋅0,01Б .

2 Визначити розміри зерен.

Шліф помістити на предметний столик мікроскопа. Сфокусувати зображення мікроструктури на екрані телевізора. Користаючись вимірювальною сіткою телеекрана і використовуючи цю сітку як вимірювальний засіб, виміряти діаметри не менш 50 зерен. При цьому варто переміщати мікрошліф за допомогою гвинтів поперечного і подовжнього переміщення предметного столика для того, щоб щораз вимірювати зерна у новому («випадковому») полі зору. При виконанні цих вимірів діаметр зерна виражати у поділках вимірювальної сітки. Результати цих вимірів занести в табл.10.1.

- Таблиця 10.1

| Величина, що обчислюється | Числові значення |
| --- | --- |
| 1 Діаметр зерен у поділках вимірювальної сітки телеекрану | 1 2 3 ... 20 |
| 2 Число зерен даного розміру (абсолютна частота) |  |
| 3 Відносна частота, % |  |

При виконанні вимірів варто врахувати, що до групи зерен розміром в одну поділку вимірювальної сітки відносять усі зерна, що займають від 0,5 до 1,5 поділки сітки, до групи зерен з розміром у дві поділки відносять зерна, що займають від 1,5 до 2,5 поділки і т.д. На  підставі цих вимірів заповнюється рядок 2 табл.10.1. Відносна частота зерен даного розміру (рядок 3) підраховується як відношення числа зерен даного розміру до всього числа виміряних зерен, помножене на 100.

3 Побудувати криві розподілу зерен за розмірами і розрахувати наступні статистичні розмірні характеристики:

- середній діаметр (поперечник) плоского зерна у міліметрах;

- середню площу плоского зерна у квадратних міліметрах;

- число плоских зерен на одному квадратному міліметрі шліфа;

- номер зерна за стандартною шкалою;

- питому поверхню зерен у квадратних міліметрах на кубічний міліметр.

4 Розрахувати розмірні характеристики зерна на основі розробленого алгоритму:

а) визначити за даними вимірів (див. табл.10.1) середній діаметр зерна в поділках вимірювальної сітки телеекрану:

Dсер = mdm ,

де d - діаметр зерна у поділках вимірювальної сітки телеекрана (див. табл.10.1);

m - число зерен відповідної розмірної групи;

б) визначити середній діаметр зерна у міліметрах:

dсер = DсерEc,

де Ес – ціна поділки вимірювальної сітки телеекрана;

в) розрахувати середню площу зерна:

Fсер = πdсер24 ;

г) розрахувати кількість зерен на площі 1 мм2:

Nсер = 1Fсер ;

д) визначити бал зерна n з формули

Nсер = 8·2n.

Логарифмуючи, одержимо:

п = lgNсeр−lg8lg2 .

5  Розрахунки зробити за допомогою ПЕОМ.

6 Користаючись даними табл.10.2, необхідно за відомим значенням бала визначити питому поверхню зерен і зіставити отримані розрахункові характеристики з даними стандарту (див. табл.10.2).

#### Таблиця 10.2

| Номер зерна (бала) за ДСТ 5639-76 | Площа зерна, мм2 |  |  | Кількість зерен на 1 мм2 |  |  | Питома поверхня зерен, мм 2/мм 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменша | Середня | Найбільша | Най-менша | Середня | Най-більша |  |
| 1 | 0,04 | 0,064 | 0,08 | 12 | 16 | 24 | 10 |
| 2 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 24 | 32 | 48 | 15 |
| 3 | 0,01 | 0,016 | 0,02 | 48 | 64 | 96 | 22 |
| 4 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 96 | 128 | 192 | 30 |
| 5 | 0,0025 | 0,004 | 0,005 | 192 | 256 | 384 | 42 |
| 6 | 0,00125 | 0,002 | 0,0025 | 384 | 512 | 768 | 59 |
| 7 | 0,000625 | 0,001 | 0,00125 | 768 | 1024 | 1536 | 85 |
| 8 | 0,000312 | 0,0005 | 0,000625 | 1536 | 2048 | 3072 | 124 |
| 9 | 0,000156 | 0,00025 | 0,000312 | 3072 | 4096 | 6144 |  |
| 10 | 0,000078 | 0,000125 | 0,000156 | 6144 | 8192 | 12288 |  |

7 Результати виконаних визначень представити у вигляді табл.10.3.

#### Таблиця 10.3

| Матеріал, що досліджується | Середній поперечник зерна, мм | Середня площа зерна, мм2 | Число плоских зерен на 1 мм2 | Номер зерна (бала) за ДСТ 5639-76 | Питома поверхня зерен, мм2/мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.5  Зміст звіту

Звіт повинний містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, методику визначення величини зерна, результати розрахунків з визначення ціни поділки вимірювальної сітки, дані за табл.10.1, 10.2, 10.3, криву розподілу розмірів зерна, аналіз закона розподілу.

11  Лабораторна робота № 10

МІКРОСТРУКТУРА ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ У РІВНОВАЖНОМУ СТАНІ

11.1  Мета роботи

Вивчити мікроструктуру вуглецевих сталей у рівноважному стані відповідно до діаграми стану.

11.2  Короткі теоретичні відомості

Вуглецевими сталями називають сплави заліза з вуглецем, що містять до 2,14% С. Структура їх у рівноважному стані визначається вмістом вуглецю, як це показує діаграма стану системи «залізо-цементит».

Розглянемо структурні складові цієї системи.

11.2.1  Однофазні структури

Ферит (майже чисте залізо) - твердий розчин впровадження вуглецю в α-залізі. Кристалічна решітка - об’ємноцентрований куб. Твердість фериту HB100. Ферит - найбільш м'яка і пластична складова у системі. Найбільша розчинність вуглецю у фериті при температурі 730 С – 0,025%.

Ферит має зернисту (поліедричну) будову, після травлення у 4%-ному спиртовому розчині азотної кислоти зерна пофарбовані у жовтий колір.

Аустеніт - твердий розчин впровадження вуглецю в  - залізі. Найбільша розчинність вуглецю в аустеніті – 2,14%. У вуглецевих сплавах аустеніт існує тільки вище 727 С. Кристалічні грати – гранецентрований куб.

Цементит – хімічна сполука заліза з вуглецем, що містить 6,67% С (за вагою), відповідає формулі Fe3C.

Цементит дуже твердий і крихкий. Твердість цементиту – до HV1000. Кристалічні грати цементиту складні, ромбічні з щільним упакуванням атомів. Під мікроскопом має яскраво – білий колір після травлення в 4% - ному спиртовому розчині азотної кислоти.

11.2.2 Двофазні структури

Перліт – евтектоїдна механічна суміш фериту і цементиту. Містить 0,80%С. Твердість перліту HB180...200. Перліт, як двофазна структура, при дії реактиву (4%-ний спиртовий розчин азотної кислоти) на мікрошліф травиться інтенсивніше, ніж ферит. При відносно невеликих збільшеннях (менш х300) зерна перліту мають коричневий колір неоднакової інтенсивності (від зерна до зерна). При збільшеннях більш  х300...400 розрізняється виразна пластинчаста будова перліту у вигляді  світлих і темних (коричневих) пластин, що чергуються.

У доевтектоїдній сталі перліт у більшості випадків має пластинчасту будову, темні пластинки, видимі в перліті, представляють тіні, що відкидаються на ділянки фериту виступаючими після травлення пластинками цементиту. У заевтектоїдній сталі перліт найчастіше має зернисту будову.

Структура евтектоїдної сталі (0,80% С) складається з перліту. В залежності від умов охолодження перліт може бути пластинчастим чи зернистим.

У заевтектоїдній сталі поряд з перлітом присутній вторинний цементит, що виділяється з аустеніту при охолодженні внаслідок зменшення розчинності вуглецю в залізі. При правильному виконанні попередньої обробки (кування, відпалу) вторинний цементит присутній у вигляді дрібних зерен, рівномірно розподілених в основній масі перліту. Дефектом заевтектоїдної сталі є виділення вторинного цементиту у вигляді сітки по границях зерна.

11.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: колекція мікрошліфів вуглецевої сталі з різним вмістом вуглецю, телемікроскоп, спирт, вата, фільтрувальний папір,4%-ний спиртовий розчин азотної кислоти, діаграма стану «залізо – цементит».

11.4   Хід роботи

1  Підготувати до роботи телемікроскоп: встановити оптику, що забезпечує збільшення в 200...300 разів. Сфокусувати зображення структури на екрани телевізорів і, регулюючи макро- і мікрогвинтом, домогтися виразного (різкого) зображення мікроструктури на екранах телевізорів. При цьому варто мати на увазі, що на чорно–білих зображеннях перліт буде виглядати у виді темних зерен, а ферит – у виді білих (в дійсності ферит має жовтуватий відтінок, перліт – коричневий колір). Структура сталі у рівноважному стані визначається вмістом вуглецю. Структура сталі з мінімальним вмістом вуглецю (0,0025% С) при кімнатній температурі представляє ферит.

Незначне збільшення вмісту вуглецю (що перевищує 0,0025%) викликає утворення цементиту, який присутній у структурі у вигляді третинного цементиту. Він виділяється, головним чином, по границях зерен фериту, знижуючи пластичність і в'язкість сталі.  Збільшення вмісту вуглецю понад 0,0025% викликає утворення перліту. При цьому в сталі з вмістом вуглецю до 0,1 – 0,15% ще виявляються включення третинного цементиту. Зі збільшенням вмісту вуглецю кількість фериту зменшується, а перліту - збільшується. При вмісті 0,8% С кількість перліту дорівнює 100%.

За мікроструктурою доевтектоїдних вуглецевих сталей, що знаходяться у рівноважному стані, можна орієнтовно визначити кількість вуглецю за допомогою формули

С = F⋅0,8100% ,

де С – вміст вуглецю, %;

F – сумарна площа, займана в мікроструктурі перлітом.

Її визначають планіметром чи візуально (орієнтовно) при перегляді шліфа.

Варто мати на увазі, що у формулі не враховується вміст вуглецю у фериті, приймається, що весь вуглець знаходиться у перліті.

2 Вивчити мікроструктуру шліфів колекції у порядку, зазначеному викладачем.

3 Замалювати та охарактеризувати структури, що спостерігаються. Визначити вміст вуглецю у всіх досліджуваних зразках доевтектоїдної сталі по співвідношенню площ, займаних феритом і перлітом.

11.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи, її мету і короткі теоретичні відомості, назву всіх структурних складових сталей з формулюваннями, що являють собою ці складові, замальовки в колах діаметром 40 мм мікроструктур переглянутих шліфів з висновками, що супроводжуються розрахунками по визначенню вмісту вуглецю (для доевтектоїдних сталей), висновки про вплив вуглецю на структуру і властивості сталі.

12  Лабораторна робота  № 11

МІКРОСТРУКТУРА ЧАВУНІВ

12.1  Мета роботи

Вивчити мікроструктуру білих, сірих, ковких і модифікованих чавунів. Установити зв'язок між структурами білих чавунів і діаграмою стану системи "залізо-цементит".

12.2. Короткі теоретичні відомості

Залізовуглецеві сплави, що містять більше 2,14% С, називаються чавунами. В залежності від швидкості охолодження, вмісту домішок і наступної обробки розрізняють чавуни білі, сірі, половинчаті, ковкі, модифіковані та високоміцні.

12.2.1 Білі чавуни

У цих сплавах весь вуглець знаходиться у вигляді цементиту, тому вони тверді і крихкі. Відповідно до діаграми стану "залізо-цементит" білі чавуни поділяються на наступні класи:

- доевтектичні, що містять вуглецю менше 4,3 %;

- евтектичні, що містять вуглецю 4,3 % ;

- заевтектичні, що містять вуглецю більше 4,3 %.

При кімнатній температурі структура чавуна складається:

доевтектичного - з перліту, цементиту вторинного і ледебуриту;

евтектичного - з ледебуриту; заевтектичного - з цементиту первинного і ледебуриту.

12.2.2 Сірі чавуни

У цих сплавах вуглець знаходиться у вигляді пластинчастого графіту або у виді графіту і цементиту. У залежності від ступеня графітизації (за металевою основою) розрізняють наступні види чавунів, що відрізняються за структурою і властивостями:

- феритний чавун - весь вуглець у ньому графітизований. Чавун має структуру: ферит і графіт;

- перлітний чавун - із загальної кількості вуглецю 0,80 %  його знаходиться у виді цементиту, інший  графітизований. Цей чавун має структуру: перліт і графіт;

- ферито-перлітний чавун - із загальної кількості вуглецю менше 0,80% його знаходиться у виді цементиту, інший  графітизований. Цей чавун має структуру: ферит, перліт і графіт.

12.2.3  Ковкий чавун

Цей сплав одержують шляхом тривалої витримки при високій температурі білого чавуну. В результаті цементит розпадається, і чавун містить графіт у вигляді пластівців. У залежності від ступеня графітизації чавун може бути феритним, перлітним і ферито-перлітним.

12.2.4 Модифікований чавун

Одержують цей чавун шляхом добавки у розплав модифікаторів (сплавів, що містять Са, Si, Al та ін.) у малій кількості (частки відсотків).

Структура представляє дрібнопластинчатий перліт і дуже роздрібнений  графіт.

12.2.5  Високоміцний чавун

Одержують цей сплав шляхом подвійного модифікування добавкою у рідкий чавун перед розливанням магнію і феросиліцію. Графіт виходить у формі куль (глобулів). Металева основа чавуна може бути ферито-перлітною і перлітною.

12.2.6  Половинчатий чавун

Сірий чавун, що містить у структурі надлишковий цементит, називається половинчастим. Структура такого чавуна отримується у великих виливках у перехідній зоні від білого чавуну (у поверхневих шарах) до сірого (у серцевинних частинах виливків).

12.3   Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні:  телемікроскоп, колекція мікрошліфів різних чавунів, спирт, вата, фільтрувальний папір, реактив для травлення (4 %-ний розчин азотної кислоти у спирті).

12.4  Хід роботи

1 Підготувати до роботи телемікроскоп, установити оптику, що забезпечує збільшення в 200...300 разів. Сфокусувати зображення структури на екрани телевізорів і, регулюючи макро- і мікрогвинтами мікроскопа, домогтися виразного (різкого) зображення мікроструктури на екранах телевізорів. При цьому варто мати на увазі, що на чорно-білих зображеннях перліт буде виглядати у виді темних (сірих) зерен, а ферит і цементит - білих. У дійсності зерна перліту мають коричневий колір, фериту - жовтий, цементиту - яскраво-білий.

2  Почати вивчення мікрошліфа з нетравлених зразків для оцінки форми і розмірів графітних включень. На екранах телевізорів металева основа - яскраво-біла, графіт виглядає у виді включень темного кольору.

3 Вивчити мікроструктуру шліфів після травлення в 4%-ному спиртовому розчині азотної кислоти в порядку, зазначеному викладачем.

4 Замалювати та охарактеризувати структури, що спостерігаються, супроводжуючи замальовки висновками. У висновках відбити форму графіту, структуру металевої основи, назву чавуна і збільшення, при якому розглядалася мікроструктура.

12.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити:  назву роботи, її мету та короткі теоретичні відомості з вказівкою усіх видів чавунів, замальовки в колах діаметром 40 мм мікроструктур переглянутих шліфів з висновками.

13  Лабораторна робота № 12

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ ЗА

СТРУКТУРОЮ ПІСЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ПОВІТРІ

13.1  Мета роботи

Вивчити структуру і твердість легованих сталей після їх охолодження на повітрі від температури нагрівання вище критичної, установити структурні класи легованих сталей.

13.2  Короткі теоретичні відомості

Найбільш важливим впливом легуючих елементів є те, що вони стабілізують аустеніт, сповільнюють швидкість його розпаду в області дифузійних перетворень, зрушують вправо лінії цих перетворень на діаграмі ізотермічного розпаду аустеніту, знижують температуру мартенситного перетворення. Отже, одержати метастабільні структури в легованих сталях легше, ніж у вуглецевих. Так, при досить великому вмісті в сталі легуючих елементів структура мартенситу може бути отримана навіть при охолодженні на спокійному повітрі.

Сталі різного складу можуть одержувати різні структури при одній і тій же швидкості охолодження від температури нагрівання вище критичної. Тому в залежності від того, яка виходить структура після охолодження на спокійному повітрі зразків невеликого перерізу, розрізняють три класи сталей:

- перлітний - коли після охолодження на повітрі виходить перлітна (сорбітна, трооститна) структура;

- мартенситний - коли після охолодження на повітрі виходить мартенситна структура;

- аустенітний - коли аустеніт охолоджується на повітрі без перетворень і структура аустеніту зберігається при кімнатній температурі.

Зазвичай клас сталі зв'язують з діаграмою ізотермічного перетворення аустеніту.

У сталях перлітного класу крива охолодження на повітрі Vв  перетинає криві дифузійного розпаду аустеніту при високих температурах, коли утвориться перлітна структура (сорбітна і трооститна).

У сталях мартенситного класу лінії дифузійного розпаду аустеніту зміщені вправо. Охолодження з тією же швидкістю Vв не веде до перетворення аустеніту у верхній зоні, аустеніт переохолоджується до температур мартенситного перетворення, утворюється мартенсит.

При ще більшому вмісті легуючих елементів не тільки зміщаються вправо лінії дифузійного перетворення, але і точка початку мартенситного перетворення Мн  знижується нижче 0 °С. При цьому охолодження такої сталі на повітрі до кімнатної температури не веде до перетворення аустеніту, охолодження на повітрі зберігає аустенітну структуру, і така сталь відноситься до аустенітного класу.

13.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: муфельні печі, зразки сталей 9Х, Р18, 110Г13Л, шліфувальний папір, вата, спирт, реактив для травлення, твердомір ТК, магніт, телемікроскоп.

13.4  Хід роботи

1  Хімічний склад зразків записати в табл. 13.1.

Таблиця 13. I

| Номер зразка | Марка сталі | Вміст елементів, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші еле-менти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Тi | V |  |

2  Викреслити ескіз зразків, виміряти їх габарити.

3 У піч, розігріту до температури 860 °С, завантажити усі зразки і витримати їх 15 хв із моменту, коли колір розжарювання зразків збіжиться з кольором розжарювання стінок муфеля печі.

4 Після витримки зразки видати на повітря, поклавши їх на азбестовий лист.

5 Настроїти телемікроскоп на збільшення в 300 разів для спостереження мікроструктури.

6 Охолоджені зразки зачистити до металевого блиску, виміряти твердість за Роквеллом (за шкалою С). Приготувати мікрошліфи, вивчити і замалювати структуру, що спостерігається. Визначити клас сталі. При оцінці структурного класу сталі можна використовувати також результати виміру твердості, маючи на увазі, що перлітні сталі мають твердість у межах 180...280 НВ, аустенітні – 160...220 НВ, мартенситні - більш 450 НВ. При однаковій твердості перлітних і аустенітних сталей розсортувати їх можна за допомогою магніту, маючи на увазі, що аустеніт - фаза немагнітна.

Результати дослідження записати в табл.13.2.

Таблиця 13.2

| Температура нагрівання | Загальний час витримки | Середовище для охолод-ження | Твердість після охолодження |  |  |  |  | Тра- витель | Збіль-шення | Мікроструктура | Клас сталі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## HRC |  |  |  | Відповідна твердість, НВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | сер |  |  |  |  |  |

13.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, режим термообробки у вигляді графіків у координатах "температура - час", дані за табл.13.1 і 13.2, замальовки мікроструктур у колах діаметром 40 мм із висновками, висновки про структурні класи досліджених сталей.

###### 14  Лабораторна робота № 13

##### СТРУКТУРА ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

14.1  Мета роботи

Вивчити структуру легованих сталей різних класів, експериментально встановити вплив легуючих елементів на деякі властивості сталі.

14.2  Короткі теоретичні відомості

Легованою сталлю називається така, в яку при виплавці спеціально вводять елементи, які розташовані близько до заліза в періодичній системі і тому розчиняються в ньому. В основному як легуючі елементи використовують хром, нікель, вольфрам, молібден, ванадій, титан, алюміній, мідь, рідше - цирконій, ніобій.

Найбільш важливим є вплив легуючих елементів на температуру поліморфних перетворень заліза, на механічні властивості фериту, на карбідну фазу; вони уповільнюють всі дифузійні перетворення у сталі, подрібнюють зерно (крім марганцю), зменшують вміст вуглецю в перліті (зрушують уліво точки діаграми стану "залізо-цементит"), стабілізують переохолоджений аустеніт.

У цій роботі на основі вивчення мікроструктури експериментально встановлюються:

- вплив легуючих елементів на величину зерна сталі;

- вплив легуючих елементів на вміст вуглецю в перліті;

- вплив легуючих елементів на глибину проникнення зони загартування.

14.3 Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: колекція мікрошліфів, телемікроскоп, спирт, вата, фільтрувальний папір, 4 %-ний  спиртовий розчин азотної кислоти.

14.4  Хід роботи

14.4.1  Дослідження впливу легуючих елементів на величину зерна

Цей розділ роботи виконується на нормалізованих зразках  трьох марок сталей : 40, 40Х і 40ХН, що містять однакову кількість вуглецю (0,4 %), але такі, що відрізняються тим, що у другій додатково міститься 1% Cr , а у третій - 1% Cr і 1% Ni.

Установити на телемікроскоп послідовно мікрошліфи сталі 40, 40Х і 40ХН, сфокусувати зображення на екрани телевізорів, регулюванням макро- і мікрогвинтів домогтися чіткого (різкого) зображення мікроструктури на екранах телевізорів. Оцінити розміри зерна перліту шляхом порівняння структури, що спостерігається, зі стандартною шкалою. Замалювати структури, що спостерігаються, зіставити досліджувані сталі за величиною зерна після однакової термічної обробки - нормалізації.

14.4.2  Дослідження впливу легуючих елементів на вміст вуглецю

у перліті (положення точки S діаграми стану  "залізо-цементит")

Цей розділ роботи виконується на відпалених зразках сталей 40, 40Х, 40ХН і 40ХНМА.

Установити зразки на телемікроскоп і, одержавши чітке зображення мікроструктури на телеекрані, оцінити візуально площу, займану перлітом. За даними оцінки площі і знаючи, що в досліджуваній сталі міститься 0,4% С, визначити вміст вуглецю у перліті досліджуваних сталей з пропорції:

0,4 %   -   П %

Х      -  100 %.

Тоді     X = 0,4⋅100%П ,

де  Х - шуканий вміст вуглецю у перліті досліджуваної сталі, %;

П - площа, займана перлітом у мікроструктурі досліджуваної сталі, %.

Розглядаючи послідовно мікрошліфи сталей 40, 40Х, 40ХН і 40ХНМА, можна одержати уявлення про наявність вуглецю у перліті легованої сталі. Результати дослідження записати у табл. 14.1.

Таблиця 14.1

| Марка сталі | Орієнтовний склад досліджених сталей | Вміст вуглецю у перліті, % |
| --- | --- | --- |
| 40 | 0,4 % С |  |
| 40Х | 0,4 % С + 1,0 % Сr |  |
| 40ХН | 0,4 % С + 1% Сr + 1 % Ni |  |
| 40ХHMА | 0,4% С + 1% Сr + 0,5% Мо + 1% Ni |  |

    - Дослідження впливу легуючих елементів на глибину

проникнення зони загартування

Цей розділ роботи виконується шляхом дослідження мікроструктури зразків, вирізаних з чотирьох зон за перетином валів діаметром 600 мм, виготовлених: один - зі сталі 40, другий - зі сталі 40ХНМА. Вали піддавали загартуванню з наступним високотемпературним відпуском. Якщо в результаті загартування сталь одержить мартенситну структуру, то після високотемпературного відпуску структура у цій зоні буде сорбіт відпуску; якщо сталь не загартується у даній зоні, то структура після високотемпературного відпуску залишиться такою, що складається із пластинчастого перліту і фериту. Такий підхід дозволяє шляхом вивчення мікроструктури зразків, вирізаних з різних зон крупної деталі, судити про прогартованість сталі, з якої виготовлена деталь.

Для вивчення мікроструктури установити зразки на телемікроскоп, сфокусувати зображення структури на екрани телевізорів, регулюючи макро- і мікрогвинтами, домогтися виразного (різкого) зображення структури. Послідовно вивчити мікроструктуру зразків колекції. Результати записати в табл. 14.2. Виконати замальовки мікроструктур.

Таблиця 14.2

| Місце вирізки зразків з вала діаметром 600 мм | Назва мікроструктури зразків, вирізаних з вала, виготовленого із сталі |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 40ХНМА |
| Поверхнева зона |  |  |
| На відстані 100 мм від поверхні вала вглибину |  |  |
| На відстані 200 мм від поверхні вала вглибину |  |  |
| Центр |  |  |

14.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи, її мету та короткі теоретичні відомості, хід роботи, замальовки в колах діаметром 40 мм усіх досліджених мікроструктур з висновками, дані за табл. 14.1 і 14.2, висновки про вплив легуючих елементів на величину зерна, вміст вуглецю у перліті, глибину проникнення зони загартування.

15  Лабораторна робота № 14

МІКРОСТРУКТУРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ І ТВЕРДИХ СПЛАВІВ

15.1  Мета роботи

Вивчити мікроструктуру інструментальних сталей і твердих сплавів, установити зв'язок між термічною обробкою, структурою і властивостями.

15.2  Короткі теоретичні відомості

15.2.1  Вуглецеві сталі

Володіють невеликою прогартованістю і пониженим гартуванням. Використовуються для різання з малою швидкістю, тому що їхня твердість сильно знижується при нагріванні вище 190...200 0С. Застосовуються після загартування і низького відпуску. Структура їх складається з мартенситу і цементиту (заевтектоїдних).

15.2.2  Леговані сталі

Вони, подібно вуглецевим, не володіють підвищеною стійкістю проти відпуску і також придатні для різання з невеликою швидкістю. Проте володіють великою прогартованістю і загартованістю.

Застосовуються після загартування і низького відпуску. У такому стані структура їх складається з мартенситу і легованого цементиту.

15.2.3 Швидкоріжучі сталі

На відміну від інших інструментальних сталей швидкоріжучі володіють червоностійкістю, тобто здатністю зберігати свою структуру (мартенсит) і високу твердість при підвищених температурах (600...620 °С).

У литому стані швидкоріжуча сталь містить евтектику, що нагадує ледебурит. Після кування та відпалу евтектика і карбіди подрібнюються і рівномірно розподіляються в основній металевій масі, що представляє собою сорбітоподібний перліт.

Для придання сталі необхідних експлуатаційних властивостей інструмент гартують з температури 1280...1290 °С. У результаті утвориться легований вольфрамом і ванадієм мартенсит.

У сталі зберігаються нерозчинені карбіди і залишковий аустеніт, що розпадається при наступному відпуску. Структура швидкоріжучих сталей після відпуску складається з мартенситу і первинних карбідів.

15.2.4  Тверді сплави

Є сплавами металокерамічними. Для виготовлення твердих сплавів порошки карбідів вольфраму і титану змішують з речовиною для зв'язування (кобальтом), пресують у формах і тим самим придають виробу відповідну зовнішню форму, потім пресовки піддають спіканню при високій температурі (1500...2000°С). Твердість сплавів дуже висока – 89...90 НRА (72...74 HRС). Тверді сплави зберігають цю твердість до 900...1000 °С і використовуються для різання з підвищеною швидкістю і для обробки твердих матеріалів. Мікроструктура вольфрамокобальтових сплавів складається з зерен WC (світлі ділянки), переплетених прошарками (темні ділянки) твердого розчину WC і Со. Ці прошарки складають безупинну сітку, що пронизує всю структуру сплаву.

Мікроструктура титановольфрамокобальтових сплавів складається з трьох фаз: білі зерна з добре вираженими формами - WС; округлі зерна - твердий розчин Ti - WC; чорні (витравлені) прошарки між карбідними зернами - твердий розчин на основі кобальту.

15.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні:  колекція мікрошліфів (про марку сталі твердих сплавів, їхній склад і термічну обробку повідомляє викладач), телемікроскоп, вата, спирт, фільтрувальний папір, 4%-ний розчин азотної кислоти в спирті.

15.4  Хід роботи

Підготувати до роботи телемікроскоп, установити мікрошліфи в порядку, зазначеному викладачем, сфокусувати зображення на екрани телевізорів. Регулюючи макро- і мікрогвинтами, домогтися чіткого (різкого) зображення мікроструктури на екранах. Вивчити мікроструктуру, виконати замальовки мікроструктур, що спостерігаються.

15.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її ціль, короткі теоретичні відомості, замальовки у колах діаметром 40 мм мікроструктур всіх вивчених мікрошліфів з висновками, висновки про вплив термообробки на структуру і властивості вивчених сталей, описання області застосування вивчених сталей і сплавів.

16  Лабораторна робота  № 15

МІКРОСТРУКТУРА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

16.1  Мета роботи

Вивчити мікроструктуру кольорових металів і сплавів. Установити зв'язок між структурою сплаву і його властивостями.

16.2  Короткі теоретичні відомості

16.2.1  Алюміній і його сплави

Алюміній і його сплави володіють малою питомою вагою, високою тепло- й електропровідністю. Завдяки порівняно високим механічним властивостям алюмінієві сплави застосовуються в авіабудуванні. Усі технічні алюмінієві сплави поділяються на такі, що застосовуються у деформованому вигляді і в  литому. Границею між цими двома видами сплавів є межа насичення твердого розчину  при евтектичній температурі.

1 Сплави, що деформуються. Найбільш поширені сплави алюмінію з міддю, що одержали назву дюралюмінів. Вони містять 3,5...5,5%  Си з невеликими добавками магнію і марганцю.

Структура дюралюміну після відпалу складається із зерен α-твердого розчину, що містить близько 0,5% Си  (світлий фон шліфа) і дрібних вторинних кристалів СиАl2, розташованих по границях і всередині зерен твердого розчину у вигляді темних точок.

2 Ливарні сплави. Структура цих сплавів у порівнянні з такими сплавами, що деформуються, крупнозерниста, груба. Найбільш розповсюдженими ливарними сплавами є силуміни - сплави алюмінію з 8...14% кремнію.

Для подрібнювання зерна і поліпшення механічних властивостей силуміни модифікують. Завдяки модифікуванню подрібнюються зерно і будова евтектики.

Структура немодифікованого сплаву складається з алюмінієвого α - твердого розчину (основний світлий фон шліфа) і евтектики α + Si (темні ділянки), у якій кремній знаходиться у виді великих голок; структура груба. Після модифікування структура подрібнюється; вона складається з первинних дендритів  α -твердого розчину (світлий фон) і дрібної (дисперсної) евтектики α  + Si (темний фон).

16.2.2 Мідь і її сплави

Мідь і її сплави відносяться до групи важких металів. Сплави міді застосовуються як антифрикційні та конструкційні матеріали.

1 Сплави міді з цинком. Ці сплави називаються латунями. При вмісті цинку до 39%  латуні однофазні. Структура їх складається з зерен твердого розчину α з наявністю двійникових утворень. Зерна мають різну схрещуваність внаслідок анізотропії. При вмісті цинку більш 39% латуні двофазні. Структура їх складається з твердого розчину α (світлий фон) і твердого розчину β (темний фон). Міцність двофазних латуней вище однофазних.

2 Сплави міді з оловом, алюмінієм, марганцем, свинцем і т.п. Ці сплави називаються бронзами. Олов’янисті бронзи містять більш 6% Sn, у литому стані внаслідок сильної ліквації мають двофазну структуру: α - твердий розчин і евтектоїд  α + Cu31 Sn8.

Сплави, що містять менш 6% олова, у литому вигляді складаються з дендритів неоднорідного твердого розчину. Такі сплави володіють високими антифрикційними властивостями. Відпал, вирівнюючи хімічний склад, усуває ліквацію. Бронзи після відпалу мають однофазну структуру  і втрачають антифрикційні властивості.

Алюмінієві бронзи володіють або однофазною структурою (при 4...6% Al), або двофазною (при 10...12% Al ), що складається з кристалів α - твердого розчину і евтектоїда α + β .

16.2.3 Підшипникові сплави на основі олова і свинцю

Антифрикційні сплави на основі олова і свинцю називаються бабітами. Основою їх є твердий розчин ( Рв - Sп - Sb ) або евтектика (Sn - Рв),  у якій розташовані надлишкові фази з підвищеною твердістю. Прикладом такого сплаву є бабіт на основі олова Б-83, що містить 83% Sn, 11% Sb і 6% Сu. Структура цього литого сплаву: α -твердий розчин (темний фон), світлі крупні кристалі β'  (з'єднання на основі Sn - Sb) і білі голочки хімічної сполуки Си3 Sn (тверді частки).

Застосовуються також бабіти на основі свинцю, наприклад бабіт Б-16. Структура їх складається з евтектики (основний візерунковий фон) α + β , дрібних голок білого кольору хімічної сполуки Си3Sn і білих великих кристалів у виді кубиків і трикутників твердого розчину β .

16.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: колекція мікрошліфів (марку сплаву, його склад і обробку вказує викладач), телемікроскоп, реактиви для травлення.

16.4  Хід роботи

Підготувати до роботи телемікроскоп, установити мікрошліфи в порядку, зазначеному викладачем, сфокусувати зображення на екрани телевізорів. Регулюючи макро- і мікрогвинтами, домогтися чіткого (різкого) зображення мікроструктури на екранах. Вивчити мікроструктуру, замалювати її.

16.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, замальовки мікроструктур у колах діаметром 40 мм усіх досліджених сплавів з висновками, опис області застосування вивчених сплавів.

17  Лабораторна робота  № 16

СТРУКТУРНІ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

У ТВЕРДОМУ СТАНІ

17.1  Мета роботи

Експериментально вивчити мікроструктурні зміни у металах, що володіють і не володіють поліморфізмом, при їх нагріванні й охолодженні з різною швидкістю.

17.2  Короткі теоретичні відомості

Якщо піддати нагріванню з наступним охолодженням метали, у яких є алотропічні перетворення, і метали, у яких такі перетворення відсутні, то характер структурних змін у цих двох категоріях речовин істотно різний. У випадку відсутності алотропічних перетворень структурні зміни полікристалічних тіл при зміні температури зв'язані з прагненням до зменшення вільної енергії в результаті росту зерна і зменшенням площі зернограничних поверхонь. Зміну структури у цьому випадку можна простежити на міді, що не має алотропічних перетворень.

Нагрівання металів, що володіють поліморфізмом, вище температури рівноваги двох модифікацій, і наступне охолодження з різною швидкістю супроводжується переходом з однієї модифікації в іншу і більш значними і різноманітними змінами структури.

Структура, що виникає, визначається насамперед швидкістю охолодження, тому що інтенсивність охолодження впливає на механізм поліморфних перетворень, який може бути термічним (дифузійним) чи атермічним (бездифузійним).

При дифузійному перетворенні при повільному охолодженні низькотемпературна фаза буде складатися з рівноосних зерен різної величини в залежності від швидкості утворення зародків і від лінійної швидкості їхнього росту. При прискореному охолодженні зерна можуть змінювати форму - вони стають пластинчастими чи голчастими, при цьому зерна будуть орієнтуватися при рості по визначених кристалографічних площинах другої фази. Подібна структура називається видманштеттовою. При застосуванні ще більших швидкостей охолодження досягаються значні переохолодження, і алотропічне перетворення може йти за атермічним механізмом. Таке відбувається, наприклад, при охолодженні заліза від 911°С с різною швидкістю.

I7.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: зразки з міді і технічного заліза, нагрівальна піч, колекція мікрошліфів, мікроскоп, твердомір ТК, наждаковий папір.

17.4  Хід роботи

1 Завантажити по три зразка з міді і заліза в нагрівальну піч, нагріту до 900 °С. Після досягнення заданої температури і витримки протягом 15 хв по одному зразку з міді і заліза остудити у воді, по одному зразку кожного металу остудити на повітрі, по одному зразку остудити разом з піччю. Після охолодження зразки зачистити і виміряти твердість  НRВ у двох-трьох точках. Отримані результати занести в табл.17.1.

#### Таблиця I7.1

| Середовище для охолодження | ## Твердість НRВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заліза |  |  | Міді |  |  |  |
|  | НRВ I | НRВ IІ | НRВсер |  | НRВ I | НRВ IІ | НRВсер |
| 1 Охолодження з піччю |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Охолодження на повітрі |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Охолодження у воді |  |  |  |  |  |  |  |

За даними експерименту побудувати графік залежності твердості металів від швидкості охолодження (числові значення швидкостей в залежності від виду охолодження зазначені в табл. 17.2).

Таблиця 17.2

| ## Середовище для охолодження | Швидкість охолодження, 0С/с |
| --- | --- |
| ## Вода | 600 |
| ## Повітря | 10 |
| ## З піччю | 0,5 |

2 Вивчити та охарактеризувати мікроструктури зразків у порядку, зазначеному викладачем.

3 Замалювати структури мікрошліфів, що спостерігаються.

4 Пояснити причину розходження структури та твердості заліза і міді, зв'язавши закономірності з особливостями механізму алотропічних перетворень.

17.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити:  назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, замальовки всіх досліджуваних мікроструктур з висновками, дані за табл.19.1, графіки залежності твердості заліза і міді від швидкості охолодження, висновки.

18  Лабораторна робота № 17

ВИВЧЕННЯ ОБЕЗВУГЛЕЦЮВАННЯ СТАЛІ

ПРИ НАГРІВАННІ

18.1  Мета  роботи

Вивчити методику визначення глибини обезвуглецювання при нагріванні сталі металографічним способом, а також установити вплив температури нагрівання і тривалості витримки на процеси обезвуглецювання.

18.2  Короткі теоретичні відомості

Нагрівання сталі до високих температур при термічній обробці чи для обробки тиском супроводжується окислюванням і обезвуглецюванням. Окислювання виявляється у взаємодії металу з окисним середовищем печі й утворенням окалини. Обезвуглецювання виявляється у вигорянні вуглецю.

Обезвуглецювання сталі призводить до зниження механічних властивостей, короблення виробів, появи тріщин при наступному гартуванні, до зниження опору деталі втомленості. Інтенсивність обезвуглецювання сталі залежить від тривалості витримки, температури нагрівання, тиску у робочому просторі печі, підсмоктування повітря у піч, коефіцієнта витрати повітря, сорту повітря, що спалюється, складу сталі, конструкції пристроїв для спалювання.

Розрізняють дві зони обезвуглецювання:

- зона повного обезвуглецювання до структури чистого фериту;

- зона часткового обезвуглецювання.

Зона повного обезвуглецювання - це відстань від поверхні зразка (деталі) до перших зерен перліту; зона часткового обезвуглецювання - це відстань від перших зерен перліту (при наявності зони повного обезвуглецювання) до основної структури сталі.

Загальна глибина обезвуглецювання складається із суми зони повного і часткового обезвуглецювання. Глибину обезвуглецювання виражають у міліметрах чи у відсотках до товщини виробу.

18.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: муфельні електричні печі опору, зразки сталі, телемікроскоп, реактив для травлення мікрошліфів сталі (4 % -ний розчин азотної кислоти у спирті),  шліфувальний папір, шліфувально-полірувальний верстат.

18.4  Хід роботи

Досліджувані зразки у кількості 9 шт помістити у муфельну електропіч (обережно, дотримуючись правил техніки безпеки) і зробити нагрівання за режимами, зазначеними у табл.18.1.

#### Таблиця 18.1

| Температура нагрівання, 0С | ## Час витримки, хв |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 45 |
| 750 | Зразок № 1 | Зразок № 2 | Зразок № 3 |
| 800 | ## Зразок № 4 | Зразок № 5 | Зразок № 6 |
| 850 | Зразок № 7 | Зразок № 8 | Зразок № 9 |

Техніка нагрівання наступна: після досягнення заданої температури перший зразок витягається з печі через 15 хв, другий - через наступні 15 хв, третій - через наступні 15 хв. Охолодження проводити на повітрі. Дозволяється охолодження у воді, коли зразок потемніє (температура в межах 600 °С).

Після охолодження торцеві поверхні зразків зішліфувати за допомогою шліфувального кола (на спеціальному верстаті), видаливши шар, завтовшки 1,5...2,0 мм. Приготувати мікрошліф, після чого провести його травлення у 4% -ному розчині азотної кислоти. Приготовлений у такий спосіб мікрошліф вивчити під мікроскопом і, використовуючи об'єктив-мікрометр, виміряти повну глибину обезвуглецювання, а також глибину повного і часткового обезвуглецювання.  Структуру дослідженої поверхні замалювати у колі діаметром 40 мм. Результати вимірів занести у табл. 18.2.

За результатами вимірів побудувати графіки залежності глибини обезвуглецювання від температури нагрівання і тривалості ізотермічної витримки.

Таблиця 18.2

| Номер зразка | Температура нагрівання, 0С | Термін ви-тримки, хв | Глибина обезвуглецьованого шару, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Повне обезвуглецювання | Загальна глибина |
| 1 | 750 | 15 |  |  |
| 2 | 750 | 30 |  |  |
| 3 | 750 | 45 |  |  |
| 4 | 800 | 15 |  |  |
| 5 | 800 | 30 |  |  |
| 6 | 800 | 45 |  |  |
| 7 | 850 | 15 |  |  |
| 8 | 850 | 30 |  |  |
| 9 | 850 | 45 |  |  |

18.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи, її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, дані у вигляді табл.18.1 і 18.2, замальовки мікроструктур, графіки, що характеризують обезвуглецювання в залежності від температури нагрівання і тривалості витримки, висновки.

19  Лабораторна робота № 18

ВИВЧЕННЯ ЯВИЩ РЕЛАКСАЦІЇ СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

19.1  Мета роботи

Вивчити методику дослідження явища релаксації за методом І.А. Одінга, побудувати криві релаксації середньовуглецевої  сталі.

19.2  Короткі теоретичні відомості

Релаксацією називають мимовільне зменшення напружень у матеріалі при незмінному значенні величини його загальної деформації. Це викликано переходом пружної деформації у пластичну. Інтенсивність зниження напружень залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є: температура нагрівання, тривалість витримки, властивості матеріалу, рівень напружень.

У цій лабораторній роботі вивчається методика побудови кривої релаксації методом, запропонованим І.А. Одінгом, а також вплив температури нагрівання і тривалості витримки на процеси релаксації середньовуглецевої сталі. Крива релаксації характеризує зміну напружень у часі в зразку, деформованому на постійну величину. Спад напружень найбільш інтенсивний у перші години, з часом крива релаксації асимптотично наближається до якогось певного значення напруження.

За методом І.А. Одінга релаксація оцінюється на кільцевих зразках, форма і розміри яких приведені на мал. 19.1.

Малюнок 19.1 – Схема кільцевого зразка

Розрахункова частина зразка  АВС  має рівний опір вигину.  Напруження у зразку створюється установкою клина N у проріз  ДД'. Потовщені частини зразка  ДА і Д'С у релаксації участі не приймають. Вони тільки передають зусилля від клина до розрахункової частини кільця. Величина створюваних там напружень визначається товщиною клина q. Вона більша ширини прорізу Ро, тому загальна початкова деформація lo= q – Ро, а початкове напруження у зовнішніх волокнах розрахункової частини

o = EAlo	,

де   Е - модуль нормальної пружності;

А - коефіцієнт, рівний для даного зразка 0,000583 мм.

За зміною величини прорізу ДД' після релаксації і видалення клина судять про залишкові напруження. За різницею між вихідною величиною напруження і

величиною релаксованих напружень судять про процес релаксації.

- 19.3 Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: дві нагрівальні печі, “зразки І. А. Одінга”, клин до зразків, штангенциркуль.

- 19.4  Хід роботи

1 Нагріти одну нагрівальну піч до температури 300 0С, другу - до температури 500 0С.

2 Виміряти ширину прорізу кожного зразка ДД (див. мал.19.1) з точністю до 0,05 мм і результати записати в табл.19.1. Розрахувати вихідні напруження у зразках за формулою

o  = Е А(q - Ро),

де   А - коефіцієнт, A = 0,000583;

Е - модуль пружності, Е = 200000 МПа (сталь 45);

q - товщина клина;

Ро - вихідна ширина прорізу.

3 Перший зразок з клином помістити у піч з температурою 300°С, другий - із клином - з температурою 500 °С. Час витримки -10 хв.

4 Після витримки зразки витягнути з печі. (Обережно! Витягнення зразка робити при виключеній печі!). Остудити зразки на повітрі і після того, як зразки можна буде взяти у руки, звільнити від клинів і виміряти ширину прорізу  Р1. Якби напруження, що були створені у зразку під дією клина, не релаксували, то під впливом цих напружень береги прорізу після видалення клина повернулися б у вихідне положення (як і до нагрівання, і до установки клина). Але, оскільки в результаті витримки частина напружень, що існували у зразку, релаксували (знялися), те береги прорізу не повернуться у вихідний стан, і ширина прорізу буде дорівнювати   Р1 > Ро. Напруження, що залишилися у зразку, будуть рівні

1  = ЕА( q – Р1),

де E - модуль пружності при дослідженій температурі.

Для досліджуваної сталі Еt=300°С =180000 МПа, Еt=500 = 160000 МПа.

Величина релаксованих напружень буде дорівнювати

σ1p=σo−σ1

Результати вимірів записати в табл.19.1

- Таблиця 19.1

| Час витримки при температурі, хв | Зразок 1, t = 300 °С |  |  | Зразок 2, t = 500 °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина прорізу, Рi, мм | Залишк. напруження , МПа | Релакс. напруження , МПа | Ширина прорізу, Рi, мм | Залишк. напруження і, МПа | Релакс. напруження і, МПа |
| 1 = 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 = 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 = 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 = 40 |  |  |  |  |  |  |

5 Після вимірювання прорізі у неї вставити вихідний клин і всі дії повторити за п.4, але тривалість витримки призначити рівну ще 10 хв. Після витримки одержати величину Р2 прорізу на зразку, з якого видалений клин. Результати для кожного зразка записати у табл.19.1.

6 Досліди за п.4 повторити для одержання загальної тривалості витримки рівної 30 і 40 хв.

7 За результатами спостережень побудувати криві релаксації для двох досліджених температур (300 і 500 °С), графіки зміни залишкових напружень в залежності від тривалості витримки. По осі ординат відкласти залишкові напруження (величина 1 у табл.19.I) для відповідної тривалості витримки, а саме: 1 при 1 = 10 хв, 2 при 2 = 20 хв, 3 при 3 = 30 хв, 4 при 4 = 40 хв. Вихідну величину напружень (при  = 0) відкласти на осі ординат, це напруження, що відповідають напруженням у зразку до початку нагрівання (у момент установки клина) товщиною q.

19.5   Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні експериментальні дані: ескіз зразка з клином, вихідні дані для побудови кривої релаксації (табл.19.2), результати спостережень у вигляді табл.19.1, розрахунки з визначення напружень, криві релаксації, суміщені на одному графіку, висновки про вплив температури і тривалості витримки на процеси релаксації.

- Таблиця 19.2

| Номер зразка | Ширина прорізі Ро, (ДД’), мм | Товщина клину q, мм | Вихідні напруження у зразку, o, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  |  |  |

20  Лабораторна робота № 19

ТАРУВАННЯ ІСПИТОВОЇ МАШИНИ В УМОВАХ

НАВАНТАЖЕННЯ ЗА СХЕМОЮ СТИСКАННЯ

20.1  Мета роботи

Вивчити методику оцінки точності показань силовимірювального механізму іспитової машини при її роботі в умовах деформації стискання.

20.2  Короткі теоретичні відомості

Сучасні іспитові машини, що застосовуються для визначення механічних властивостей, можуть працювати в умовах деформації стискання, розтягання, вигину. При цьому результати іспиту більшою мірою залежать від точності показань силовимірювальної системи машини. В процесі експлуатації іспитової машини з різних причин може порушуватися точність показань. Найбільш істотними причинами, що приводять до неправильних показань силовимірювального пристрою, є:

- знос опор-призм силовимірювального пристрою;

- порушення кінематики силовимірювального механізму;

- знос урівноважуючих вантажів.

Для виключення погрішності у вимірюванні навантажень, прикладених до випробуваних зразків, проводиться перевірка показань силовимірювального механізму та його регулювання. У виробничих умовах такий контроль роблять один раз протягом календарного року, або перед серіальними іспитами великого числа зразків.

Точність показань силовимірювального механізму оцінюється за допомогою зразкових динамометрів. Динамометр являє собою сталеву скобу, сконструйовану таким чином, що величина її  деформації під навантаженням виміряється за допомогою індикатора годинникового типу з точністю 0,01 мм. На підставі закону Гука у межах пружної деформації зміна розмірів скоби пропорційна навантаженням. Це положення використовується для вимірювання навантаження за допомогою динамометра.

Кожен динамометр попередньо тарується на зразковій іспитовій машині, показання якої приймаються за еталон. При таруванні динамометра встановлюється функціональна залежність між фактичним навантаженням, яке прикладене до динамометра, і його деформацією, що оцінюється за індикатором. Ця залежність у вигляді таблиці додається до динамометра і представляє його паспорт.

При оцінці погрішності досліджуваної машини вирішується задача, зворотна таруванню динамометра, тобто встановлюються показання динамометра у залежності від того, яке прикладене зусилля, що розвивається на машині, яка перевіряється.

20.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: іспитова машина МУП-50, зразковий динамометр із паспортом його тарування.

20.4   Хід роботи

1 Ознайомитися з будовою іспитової машини і методикою проведення іспитів.

2  Установити на силовимірювальний механізм іспитової машини вантаж-противагу, що відповідає граничному навантаженню, яке припускається на динамометр.

3  На опорну плиту іспитової машини помістити динамометр, установити на "0" показання динамометра і зробити послідовне навантаження зусиллями, що складають відповідно 10, 20, 30, 40, 50, 60 і 70 % від максимального навантаження, яке припускається на динамометр. При кожному прикладеному навантаженні зняти показання індикатора. Дослід повторити 3 рази. Результати вимірювання занести в табл. 20.I.

- Таблиця 20.1

| - Номер досліду | - Показання іспитової машини Рм |  |  |  | - Показання індикатора, мм |  |  |  | - Фактичне зусилля Р, Н |  |  |  | - Погрішність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 - вим. | - 2 - вим. | - 3 - вим. | - Сер. | - 1 - вим. | - 2 - вим. | - 3 - вим. | - Сер. | - 1 - вим. | - 2 - вим. | - 3 - вим. | - Сер. | - Абс., Н | - Відн., % |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  За показниками індикатора динамометра, використовуючи його паспорт (результати тарування), установити фактичне зусилля, розвите іспитовою машиною. Результати занести у табл.20.1.

5  Побудувати таріровочний графік - графічну залежність між показаннями силовимірювача іспитової машини і фактичним зусиллям (за показниками динамометра), визначити величину абсолютної і відносної погрішності.

Абсолютну погрішність обчислити за виразом:

 = Рд.сер -  Рм.сер,

де Рд.сер - середній показник динамометра у даному досліді;

Рм.сер - відповідне показання іспитової машини.

Відносну погрішність обчислити за виразом:

D=Pд.сер−Рм.серРд.сер 100%

- 20.5   Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні експериментальні дані: результати вимірів у вигляді табл.20.1, таріровочний графік, а також висновки про доцільність регулювання силовимірювального механізму іспитової машини.

21   Лабораторна робота № 20

ТАРУВАННЯ ТВЕРДОМІРІВ

21.1  Мета роботи

Вивчити практичні прийоми оцінки показань приладів для вимірювання твердості.

- 21.2  Короткі теоретичні відомості

У практиці визначення твердості найбільш часто застосовують твердоміри ТШ (Брінелля) і ТК (Роквелла). При використанні цих приладів можуть виникати погрішності, обумовлені деформацією індентора, збоєм індикатора, зносом деталей механізму, що навантажує, зміною маси вантажів для навантаження і т.д. Для оцінки точності показань, а також після кожного ремонту приладу проводиться перевірка точності показань з метою установлення величини відхилення фактичних показань приладу від істинної твердості. На підставі проведеної перевірки точності показань робиться тарування, що полягає у регулюванні роботи приладу з метою доведення його показань до рівня істинних значень твердості з визначеною точністю. Точність показання приладу виражається або у відносних величинах (зазвичай у відсотках), або в абсолютних значеннях. Відхилення показань твердості ТШ не повинно бути вище 1 % від вимірюваної величини, а твердоміра ТК - не більш 1 одиниці твердості.

У випадку, якщо регулюванням приладу не вдається домогтися необхідної точності, будуються тарувальні графіки, що представляють собою графічну залежність між показаннями приладу і фактичним значенням твердості.

Тарування твердомірів проводиться за допомогою контрольних плиток, що  представляють собою сталеві пластини з заздалегідь відомою твердістю. Твердість контрольних плиток і однорідність їхньої твердості перевіряються на спеціальних зразкових приладах.

21.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: твердоміри ТШ і ТК, набір контрольних плиток з різним значенням фактичної твердості (не менш трьох на кожен прилад).

21.4  Хід роботи

1 Настроїти для роботи твердоміри ТШ і ТК. Установити на прилади необхідні вантажі: для твердоміру ТШ - вантажі масою 3000 кг, для твердоміру ТК - 150 кг.

2  Випробувати твердість контрольних плиток і результати занести в табл.21.1 і 21.2. Порівняти твердості за показниками приладу з твердістю контрольних плиток.

- Таблиця 21.1

| - Номер - випр. | Умови випробування |  | Твердість контрольних плиток |  | Твердість за показниками приладу |  | Погрішність показників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса вантажів, кг | Діаметр кульки, мм | dопт , мм | НВе | dопт , мм | НВп | Абс.: НВе-НВп | Відн.( %): HBe−HBnHBe100% |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблиця 21.2

| - Номер - випр. | - Умови випробування |  | - Твердість контрольних плиток, HRCe | Твердість за показниками приладу, HRCп | - Погрішність показників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Абс.: - HRCе-НRCп | Відн.(%): - HRCe−HRCnHRCe100% |
|  | - Маса вантажу, кг | - Індентор |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |

3 Після визначення абсолютної і відносної погрішностей побудувати тарувальні графіки у координатах: твердість еталонних плиток (вісь ординат) - твердість за показниками приладів (вісь абсцис).

21.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні результати: дані іспитів у вигляді табл.21.1 і 21.2, тарувальні графіки роздільно для твердоміру ТШ і ТК, графік зміни абсолютної погрішності у залежності від вимірюваної величини твердості.

22 Лабораторна робота № 21

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА РОЗТЯГАННЯ.

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ І

ПЛАСТИЧНОСТІ

22.1  Мета роботи

Вивчити методику випробування металів на розтягання.  Визначити основні характеристики статичної міцності і пластичності металів.

22.2  Короткі теоретичні відомості

Випробування на одноосьове розтягання є одним з основних методів оцінки механічних властивостей металів, методику й умови іспиту регламентує ДСТ 1497-73. При випробуванні на одноосьове розтягання визначають:

- межу текучості (фізичну т чи умовну 0,2 );

- межу міцності (тимчасовий опір) в;

- відносне подовження ;

- відносне звуження  .

- 22.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки, іспитова машина ІМ-4Р, молоток, керн, штангенциркуль, міліметровий папір (550х600 мм).

22.4  Хід роботи

1 Ознайомитися з будовою і методикою проведення іспитів на випробувальній машині. Записати технічну характеристику машин

2 Заправити міліметровий папір для запису діаграми розтягання, перевірити роботу записуючого пристрою.

3 Виміряти діаметр зразка в трьох перерізах у двох взаємно перпендикулярних напрямках з точністю до 0,01 мм. Отримане найменше значення діаметру do записати в табл.22.1. Розрахувати площу перетину  Ро.

- Таблиця 22.1

| Фіксація зразка | Розміри до випробування |  |  | ## Розміри після випробування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d0, мм | l0, мм | F0, мм2 | d1, мм | l1, мм | F1, мм2 |

4 Підрахувати розрахункову довжину lo=5dо, обмежити розрахункову довжину зразка двома неглибокими керненнями.

5 Установити зразок у випробувальну машину, включити електродвигун (після перевірки викладачем якості установки зразка)  і вести спостереження за процесом випробування, включивши попередньо записуючий пристрій випробувальної машини.

6  Після розриву зразка обидві його частини вийняти із затисків, зняти діаграмний папір, виміряти діаметр зразка d1 у місці розриву. Розрахувати площу перетину F1. Скласти обидві половинки випробуваного зразка і виміряти відстань між керненнями. Результати вимірювання записати в табл.22.1.

22.5  Розрахунки обумовлених показників механічних

властивостей металів

22.5.1  Розрахунки характеристик міцності

Підставою для визначення характеристик міцності служать результати спостережень за процесом випробування, отримана діаграма розтягання і розміри випробуваного зразка (див.табл.22.1).

Діаграма розтягання сталі, записана випробувальною машиною, може бути з “площадкою текучості” (мал.22.1) і без неї (мал.22.2).

## Малюнок 22.1 – Крива розтягання Малюнок 22.2 – Крива розтягання з “площадкою текучості” без “площадки текучості”

а) Розрахунок межі текучості. При наявності на діаграмі розтягання площадки текучості навантаження Рт визначають, як показано на мал.22.1.

Фізичну межу текучості розрахувати за формулою

σT=PTF0,

де РТ - навантаження, що відповідає площадці текучості, Н;

Fo - первинна площа поперечного перерізу зразка, мм 2.

При відсутності площадки текучості (див. мал.22.2) визначається умовна межа текучості. За умовну межу текучості приймають напруження, при якому остаточне подовження досягає 0,2 % розрахункової довжини зразка. Умовну межу текучості розрахувати за формулою

σ0,2=P0,2F0.

Навантаження Р0,2 визначають, як показано на мал. 22.2. Від точки С відкласти відрізок СА, рівний 0,2 % розрахункової довжини зразка (з врахуванням масштабу діаграми). З точки А провести лінію АВ, паралельну лінії СК. Ордината точки В визначає Р0,2.

б) Розрахунок межі міцності. Навантаження межі міцності є максимальним, що передувало руйнуванню зразка. Межу міцності розрахувати за формулою

σв=РвF0,

де Рв - найбільше навантаження, що передувало руйнуванню зразка, Н;

Fо- первинна площа поперечного перерізу зразка, мм 2.

22.5.2  Розрахунки характеристик пластичності

Підставою для визначення характеристик пластичності є розміри зразка до і після проведення випробування.

а) Розрахунок відносного подовження. Відносне подовження розрахувати за формулою

δ=l1−l0l0100%,

де  l1 - довжина робочої частини зразка (між керненнями) після випробування;

lo- довжина робочої частини зразка (між керненнями) до випробування

(див. табл.22.1).

б) Розрахунок відносного звуження. Відносне звуження розрахувати за формулою

Ψ=F0−F1F0100%,

де F0 - площа поперечного перерізу зразка до випробування;

F1 - площа поперечного перерізу зразка після випробування (у шийці).

Результати випробування узагальнити і представити у вигляді табл.22.2.

Таблиця 22.2

| Марка сталі | Характеристики міцності, МПа |  | Характеристики пластичності, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | в |  |  |

22.6   Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз зразку, коротку характеристику випробувальної машини, діаграму розтягання (у масштабі), накреслену за діаграмою, записаною іспитовою машиною, дані у вигляді табл.22.1 і 22.2, результати розрахунків з визначення механічних властивостей дослідженого металу.

23  Лабораторна робота № 22

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ГРАНИЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ

І РОБОТИ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗТЯГАННІ

23.1  Мета роботи

Вивчити закономірності розподілу пластичної деформації зразків при випробуванні їх на розтягання, освоїти методику побудови й аналізу діаграм істинних напружень.

23.2   Короткі теоретичні відомості

Основними характеристиками пластичності при випробуванні на розтягання є відносне подовження  і відносне звуження . Ці два критерії є умовними характеристиками пластичності, оскільки деформація із самого початку розтягання зразка розвивається на довжині l0, що  безупинно змінюється, і відношення  l/l0 та  F/F0 позбавлені фізичного смислу.

Тому при випробуваннях на розтягання поряд з визначенням умовних характеристик  і  доцільно визначити граничну здатність металу до пластичного розтягання. Такими показниками є зосереджена деформація з і зосереджене звуження з, що представляють собою відповідно відносне подовження і відносне звуження у місці розриву зразка. Отже, відносне подовження, визначене за формулою

δ=l1−l0l0100%,

де  l0 - робоча довжина зразка до початку випробування;

l1 - робоча довжина зразка після випробування,

складається із зосередженого подовження з і рівномірного подовження р. Аналогічно варто розглядати зосереджене звуження з і рівномірне звуження р. Величини з і з - характеристики граничної здатності металу до пластичного розтягання.

Пластична деформація зразка, зокрема при розтяганні, вимагає затрати певної роботи. Ця робота частково розсіюється у вигляді тепла (зразок злегка нагрівається при деформації), але більша її частина залишається у вигляді запасеної, накопиченої енергії, зв'язаної головним чином з дислокаціями. Величина роботи деформації служить важливою характеристикою матеріалу.

Робота деформації А при розтяганні визначається площею між кривою розтягання і віссю деформації. Частіше визначають питому роботу деформації (в'язкість), тобто роботу, віднесену до одиниці об'єму розрахункової частини зразка:

a=AP=PΔlFl=Se,

де Р - прикладення навантаження;

S - істинні напруження;

е - повна пластичність.

Отже, в'язкість дорівнює площі діаграми істинних напружень і може бути практично розрахована за формулою

a=Sk2−σ0,222D,                                        (23.1)

де  Sk - опір відриву, Н;

0,2 - межа текучості, МПа;

D - модуль зміцнення.

Визначення питомої роботи деформації зводиться до побудови діаграми істинних напружень, визначення опору відриву Sk і модуля зміцнення D  та виконання розрахунку за формулою (23.1).

23.3   Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки, випробувальна машина ІМ-4Р, молоток, керн, штангенциркуль, міліметровий папір (550x600 мм).

23.4   Хід роботи

1 Ознайомитися з будовою випробувальної машини і методикою проведення на ній випробувань. Записати технічну характеристику машини.

2  Закріпити міліметровий папір для запису діаграми розтягання, перевірити роботу записуючого пристрою.

3 Виміряти діаметр зразка в трьох перетинах у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Визначити найменше значення діаметра do, розрахувати площу поперечного перерізу  Fo, що відповідає цьому діаметру. Значення  do і Fo занести у табл. 23.1.

## Таблиця 23.1

| Фіксація зразка | Розміри до випробувань |  |  | Розміри після випробувань |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do, мм | lо, мм | Fo, мм2 | d1, мм | l1, мм | F1, мм2 |

4  Підрахувати розрахункову довжину  lо = 5do, обмежити розрахункову довжину на зразку двома неглибокими керненнями. Провести розмітку робочої довжини зразка шляхом нанесення гострою ніжкою штангенциркуля рисок через кожні 3...5 мм, по рисках нанести кернення. Виміряти гострими ніжками штангенциркуля початкові фактичні відстані між керненнями lн,1, lн,2 , ... lн,n, де 1, 2 ... n - відповідні номери ділянок зразка, починаючи з голівки зразка, на якій нанесена фіксація (номер) зразка. Результати вимірювань занести в табл.23.2.

Таблиця 23.2

| ### Вимірювані та розрахункові параметри | ## Номер ділянки на зразку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Довжина ділянки до випробування lн,і, мм |  |  |  |  |  |  |
| 2 Довжина ділянки після випробування lк,і, мм |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 Абсолютне подовження ділянок lі=lк,і- lн,і, мм |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 Відносне подовження ділянок δi=Δlilн,і100% |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 Діаметр зразка на ділянках довжини після ## випробування dк,і, мм |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 Площа поперечного перерізу зразка на ділянках ## після випробування Fk,i=πdk,i24, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 Абсолютне зменшення площі поперечного ## перерізу на ділянках Fі= F0 – Fк,і, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 Відносне звуження ділянок ψi=ΔFiF0100 % |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Тут і - номер ділянки на зразку.

5  Встановити зразок у випробувальну машину, після перевірки викладачем якості установки включити електродвигун, попередньо включивши записуючий пристрій. Вести спостереження за процесом випробування.

6  Після розриву зразка виміряти довжину lk,1, lk,2, ... lk,n і діаметр dk,1, dk,2, ... dk,n кожної ділянки. Результати вимірювання записати у табл.23.2. Щільно скласти обидві половинки випробуваного зразка, виміряти відстані між керненнями  l1 і діаметр зразка у місті розриву d1. Розрахувати площу поперечного перерізу зразка за діаметром   F1. Результати вимірювання і розрахунків записати в табл. 23.1.

23.5  Розрахунки характеристик пластичності

Підставою для визначення характеристик пластичності служать результати вимірювання випробуваного зразка до і після розтягання (див. табл. 23.1 і 23.2).

23.5. I Розрахунок середнього відносного подовження

Виконується за формулою

δ=l1−l0l0100%,

де l1 - довжина робочої частини зразка (між керненнями) після  випробування;

l0 - довжина робочої частини зразка (між керненнями) до випробування (див. табл.23.1).

23.5.2  Розрахунок відносного звуження

Виконується за формулою

ψ=F0−F1F0100%,

де F0 - площа поперечного перерізу зразка до випробування;

F1 - площа поперечного перерізу зразка у шийці ( див. табл. 23. I).

23.5.3  Визначення рівномірного р   і зосередженого  з подовження

За даними табл. 23.2 побудувати графік у координатах:  відносне подовження ділянки  (вісь ординат), номер ділянки та її довжина (вісь абсцис). Масштаб по осі абсцис взяти 4:1. Значення р і з  взяти з побудованого графіка.

23.5.4  Визначення рівномірного р і  зосередженого з  звуження

За даними табл. 23.2 побудувати графік у координатах: відносне звуження (вісь ординат), номер ділянки та її довжина  (вісь абсцис). Масштаб по осі абсцис взяти 4:1. Значення р   і  з   взяти з побудованого графіка.

23.6  Розрахунок питомої роботи деформації

Виконується на основі діаграми істинних напружень, яку одержують шляхом перебудування технічної діаграми розтягання, записаної випробувальною машиною при проведенні розтягання зразка.

Відповідно до закону збереження об’єму  при деформації

Folo = Fx(lo + lx),                                          (23.2)

де Fo і lo - початкова площа поперечного перерізу і розрахункова довжина

зразка;

Fx - площа поперечного перерізу при даній деформації;

lx - абсолютне подовження при даному навантаженні.

lx,і  = lу + lп,і ,                                         (23.3)

де lу - пружна деформація зразка, мм;

lп,і - пластична деформація на відповідній ділянці, мм;

і- номер ділянки  (мал.23.1).

Малюнок 23.1 – Технічна (а) та істинна (б) діаграми розтягання

З формули (23.2)

Fx=l0F0l0+Δlx=F01+Δlxl0.                                   (23.4)

Істинне напруження на даній ділянці визначається за формулою

Si=PiFxi,                                                  (23.5)

де Pi  - навантаження на відповідній ділянці, Н.

Істинна відносна деформація визначається за формулою

ei=Δlx,il0+Δlx,i.                                       (23.6)

Перебудову технічної діаграми розтягання на істинну виконують у такий спосіб:

1 Технічну діаграму розділити на 6…8 ділянок, як показано на мал. 23.1,а.

2  На кожному кінці ділянки визначити ординату діаграми. Довжину ординати на кінці ділянки у міліметрах помножити на 100 (масштаб осі ординат графіка, що записується випробувальною машиною). Отримана величина Рі є істинне навантаження у ньютонах, що викликало деформацію зразка, рівне lx,і, що  обчислюється за формулою (23.3).

При обчисленні lx,і істинну величину пружної деформації lу і пластичної деформації lп,і на кожній ділянці визначити шляхом поділу абсциси відповідної точки на діаграмі (точки А, В, 1, 2 і т.д.) на 100 відповідно до масштабу графіка, записаного випробувальною машиною. Одержати: lx,і=1 = lу - на першій ділянці, lx,і=2 = lу + lп,і=2 - на другій ділянці, lx,і=3 =lу + lп,і=3 - на третій і т.д.

3  Знаючи істинну величину у міліметрах деформації зразка lx,і на кожній ділянці, за формулою (23.4) розрахувати істинне значення площі поперечного перерізу Fx,і на цій ділянці, а за формулою (23.5) розрахувати істинне напруження Sx,і на кожній ділянці.

4  На кожній ділянці діаграми розрахувати відносну деформацію зразка за формулою (23.6).

Результати  розрахунку Px,  lx,  Fx, Δlxl0 ,  ех  та  Sх  занести  у  табл.23.3  (х - номер ділянки).

Таблиця 23.3

| Номер ділянки діаграми (див. мал. 26.1,а) | Px, Н | lx, мм | Δlxl0 | Fx, мм2 | Sх , МПа | ех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

За даними табл.23.3 (графи 6, 7) побудувати діаграму істинних напружень (мал.23.1,б).

5  На підставі побудованої діаграми розрахувати модуль зміцнення за формулою

tqβ=D=Sk−σTek−eT.                                    (23.7)

Числові значення величин формули (23.7) визначити з побудованої діаграми істинних напружень.

6  За формулою (23.1) розрахувати питому роботу деформації. Одержана при цьому величина виміряється у мегапаскалях, що відповідає відношенню роботи деформування зразка до його об’єму:

МПа=Нмм2=Н⋅мммм3.

23.7   Зміст звіту

Звіт повинен містити:  назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз зразка, коротку характеристику випробувальної машини, а також  наступні результати експериментів: діаграму розтягання (у масштабі, накреслену за діаграмою,  записаною випробувальною машиною), дані за табл. 23.1…23.3, розрахунки характеристик пластичності, діаграму істинних напружень, розрахунки з визначення питомої роботи деформації, графік розподілу відносного подовження по довжині зразка (відносне подовження ділянки - по осі ординат, номер ділянки - по осі абсцис) і графік розподілу відносного звуження по довжині зразка  (відносне звуження - по осі ординат, номер ділянки - по осі абсцис) (дані для графічної побудови взяти з табл.23.2), результати визначення характеристик пластичності у вигляді зведеної табл.23.4.

Таблиця 23.4

| ## Марка сталі | Відносне подовження, % |  |  | Відносне звуження, % |  |  | Робота дефор-мації, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р | з |  | р | з |  |

### 24   Лабораторна робота № 23

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА УДАРНУ В'ЯЗКІСТЬ

24.1  Мета роботи

Вивчити метод виявлення схильності сталі до крихкого руйнування шляхом випробування на ударний вигин.  Освоїти методику випробувань для визначення ударної в'язкості.

24.2   Короткі теоретичні відомості

Найбільш простим і розповсюдженим методом виявлення схильності металу до крихкого руйнування є динамічні випробування на ударний вигин. Форму зразка, його розміри і методику випробування регламентує ДСТ 9454-78. Випробуванню піддають стрижень перерізом 10x10 мм, на якому посередині наносять неглибокий надріз глибиною 2 мм (радіус дна надрізу I мм) . Надріз наноситься механічно спеціальною фрезою. Випробування проводять на маятникових копрах із граничною енергією 300 Дж.

Зразок кладуть горизонтально у спеціальний шаблон, що забезпечує установку надрізу строго в середині прольоту між опорами. Удар наносять маятником зі сторони, протилежної надрізу, у площині, перпендикулярній осі зразка. Маятник масою G піднімають на висоту h2. Робота, витрачена на руйнування зразка,

Ан = Gl ( соs 1- соs 2) ,

де  l - довжина маятника, мм;

1 - кут підйому маятника перед ударом;

2 - кут підйому маятника після руйнування зразка.

Кут 1 є величиною постійною, а кут 2 визначається за спеціальною шкалою, що є на маятниковому копрі.

У сучасних маятникових копрах шкала кута 2  проградуйована у одиницях роботи руйнування - кілограм-сила-метрах. Для переводу в одиницю СІ (джоуль) необхідно показання приладу помножити на 9,80665.

Знаючи роботу руйнування   Ан, розраховують ударну в'язкість:

КС = AнF,                                                (24.1)

де КС - ударна в'язкість, Дж/м2  або  МДж/см2;

F - площа поперечного перерізу зразка у місці надрізу, мм2.

У зразку стандартної форми   F = 0,8 см2.

В залежності від виду концентратора у зразку в позначення ударної в'язкості вводиться третій індекс:  U - у випадку  U- подібного надрізу  (позначення ударної в'язкості   КСU),  V   - у випадку V- подібного надрізу (позначення ударної в'язкості   КСV) і   Т - у випадку тріщини (позначення ударної в'язкості   КСТ).

Ударна в'язкість - це складна, комплексна характеристика, що залежить від сукупності міцнісних і пластичних властивостей металу.

24.3   Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки, маятниковий копер, штангенциркуль, шаблон для установки зразків.

24.4   Хід роботи

1  Виміряти основні габарити зразка, замалювати ескіз зразка, проставити всі розміри.

2  Ознайомитися з будовою маятникового копра МК-30, записати його характеристику.

3  Підняти маятник на визначену висоту і зафіксувати його.  Визначити запас енергії.

4  Установити зразок на дві опори.

5  Звільнити маятник. Після зламу зразка записати кут підйому маятника (роботу руйнування зразка).

6 Вивчити злам зразка, при цьому мати на увазі, що при крихкому руйнуванні злам кристалічний, блискучий; при в’язкому руйнуванні злам волокнистий, матово-сірий.

7  Розрахувати ударну в'язкість за формулою (24.1).

24.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз зразка, числові значення роботи руйнування і ударної в'язкості, характеристику зламу і вид руйнування.

25  Лабораторна робота № 24

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА ВТОМЛЕНІСТЬ.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ВИТРИВАЛОСТІ

25.1   Мета роботи

Експериментально визначити залежності між прикладеним напруженням і числом циклів до руйнування, вивчити методику випробування металів на втомленість.

25.2   Короткі теоретичні відомості

Під дією перемінних навантажень метали руйнуються при напруженнях, значно менших межі текучості. Руйнування під дією повторних чи знакоперемінних напружень називається втомленістю матеріалу, а його властивість опиратися руйнуванню від втомленості – витривалістю. Опір втомленості характеризується межою витривалості. Це найбільше напруження, яке може витримати метал без руйнування. Досить велике число циклів змін напружень N, задане технічними умовами, звичайно називається базою. Випробування проводять на базі 5 чи 10 млн циклів (відповідно ДСТ 25.502-79).

Межу витривалості металу визначають шляхом випробування при знакоперемінних напруженнях не менш шести однотипних зразків. Перший зразок випробовують при напруженні 1, свідомо більш високим, чим межа витривалості, і визначають N1- число циклів до руйнування. Другий зразок випробовують при більш низькому напруженні 2 < 1 і визначають N2 – число циклів до руйнування. Очевидно, N2 > N1. Так випробовують зразки при все більш низьких напруженнях і визначають те найбільше напруження, при якому зразок не руйнується після “наробітку“ базового числа циклів.

Отримані результати служать підставою для побудови кривої втомленості, за якою визначають межу витривалості.

25.3  Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки у кількості не менш 6 шт,  штангенциркуль, випробувальна машина МУІ-6000 для вимірювання втомленості, твердомір ТШ.

25.4   Хід роботи

1 Ознайомитися з будовою випробувальної машини МУІ-6000 для вимірювання втомленості, технікою закріплення зразка. Замалювати схему навантаження.

2  Знаючи величину межі міцності (за довідником) орієнтовно оцінити очікувану межу витривалості з виразу

σ−1op = 0,6в.

3  Перший зразок встановити у випробувальну машину для вимірювання втомленості при напруженні 1 = σ−1op = 0,6в. Розрахувати необхідне навантаження Р1 випробувальної машини для одержання у випробуваному зразку напруження, рівного .

У відповідності зі схемою навантаження (чистий вигин) напруження у зразку дорівнює:

σ=МвигW=32l2πd3=16Plπd3 ,

звідки    P=σπd316l,                                               (25.1)

де Мвиг – згинальний момент, що викликає у випробуваному зразку напруження;

W – момент опору зразка;

l – відстань від точки прикладення навантаження до зразку до опори, для

машини МУІ-6000   l  = 100 мм;

d - діаметр зразка, мм;

Р – навантаження (обумовлене масою гир, підвішених на навантажувальну

площадку машини), що викликає у випробуваному зразку напруження,

рівне  .

Якщо напруга  виражена у мегапаскалях, а діаметр зразка і відстань l - у міліметрах, то сила виходить у ньютонах. Прийнявши 1=σ−1op і вимірявши діаметр зразка d, підрахувати за формулою (25.1) потрібне навантаження, яке при даній схемі навантаження викликає у зразку напруження, рівне 1.

4 Встановити необхідне навантаження на випробувальній машині, запустити двигун випробувальної машини, попередньо перевіривши надійність кріплення зразка. Зафіксувати час запуску машини.

5 Спостерігати за процесом випробування зразка до його руйнування. Зафіксувати час руйнування, установити тривалість роботи зразка 1, виразивши її у секундах. Обчислити число циклів роботи зразка до руйнування за формулою

N1 = 1w,                                               (25.2)

де w - кутова швидкість обертання зразка, w = 300 c-1.

6  Другий зразок встановити у випробувальну машину на напруження

2 = (-1 - 40) МПа. Потрібне навантаження, яке у зразку викликає напруження, що дорівнює 2, розрахувати за формулою (25.1), прийнявши  = 2. Провести випробування до руйнування, визначити за формулою (25.2) тривалість роботи зразка 2 і число циклів N2 до руйнування. Кожен наступний зразок випробувати при напруженні, яке весь час знижується, до визначення такого напруження, під дією якого зразок проробить без руйнування базове число циклів. Випробування припинити, коли різниця між напруженням, що викликає руйнування, і напруженням, при якому зразок не зруйнується, складе величину не більш 10 МПа.

7  Записати марку сталі зразків, які випробовували, і хімічний склад.

25.5   Обробка експериментальних даних

1  Результати випробувань на втомленість занести у табл. 25.1.

Таблиця 25.1

| Фіксація зразків | Робоче напруження (1, 2 і т.д.), МПа | Число циклів роботи зразка при даному напруженні | Результат випробування (руйнування чи неруйнування) |
| --- | --- | --- | --- |

2  За результатами табл.25.1 побудувати графік: по осі ординат у пропорційному масштабі відкласти напруження, при яких працювали зразки (1 ,2, 3, 4 і т.д.), по осі абсцис – логарифм відповідного числа циклів роботи зразків (lqN1, lqN2 і т.д.). Такі діаграми з координатами 1 - lqN1;  2 - lqN2 і т.д, що характеризують руйнування, визначають зону обмеженої довговічності. Ці точки з'єднати похилою прямою лінією. Між точкою, що характеризує найменше напруження, при якому зразок зруйнувався, і точкою, що характеризує найбільше напруження, при якому зразок не зруйнувався, провести горизонтальну лінію до перетинання з раніше проведеною похилою лінією. Отриманий графік у вигляді похилої і горизонтальної ліній представляє криву втомленості. Напруження, що відповідає горизонтальній лінії, визначає шукану межу витривалості, а похила лінія відповідає зоні обмеженої довговічності.

25.6  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз випробуваного зразка, марку сталі та її хімічний склад, схему навантаження зразка у випробувальній машині, а також наступні експериментальні дані: результати випробування у вигляді табл.25.1, розрахунки з визначення навантаження на машину, криву втомленості у напівлогарифмічних координатах, числове значення виявленої межі витривалості, ескіз зламу одного зразка у колі діаметром 40 мм із вказівкою зони розвитку тріщини і зони крихкого зламу.

26  Лабораторна робота № 25

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ

ТРІЩИН ВТОМЛЕНОСТІ

26.1  Мета роботи

Експериментально визначити швидкість росту тріщин втомленості, одержати числові значення коефіцієнтів рівняння Періса, вивчити швидкість розвитку тріщин у шарах в залежності від їхнього складу і технології обробки.

26.2  Короткі теоретичні відомості

При експериментальній оцінці швидкості росту тріщин втомленості вихідними даними є залежності між зміною довжини тріщини і числом циклів прикладених навантажень. З виникненням у зразку тріщини поле напружень перетерплює істотні зміни: біля вершини тріщини виникає концентрація напружень. Для характеристики цього явища використовується параметр інтенсивності напружень К, що відбиває спільний вплив прикладених навантажень і довжини тріщини на напружений стан біля вершини тріщини. Коефіцієнт К відбиває перерозподіл напружень у тілі внаслідок утворення тріщин і характеризує величину зусиль, що передаються через область біля вершини тріщини.

Перемінні навантаження і довжина тріщин узагальнюються одним параметром К - зміною інтенсивності напружень за цикл навантаження. Залежність між швидкістю росту тріщин і фактором інтенсивності напружень виражається рівнянням Періса:

dadN = С(К)п,                                            (26.1)

де dadN - швидкість росту тріщин;

С - константа, що залежить від матеріалу і середнього напруження циклу;

ΔK- зміна інтенсивності напружень за цикл навантаження;

n – показник ступеня, залежить від властивостей матеріалу.

Експерименти з визначення швидкості розвитку тріщин втомленості практично полягають у визначенні параметрів рівняння (26.1).

26.3  Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки спеціальної форми із шевронним надрізом, мікроскоп МПБ-2, пристосування для деформації вигину, випробувальна машина МУП-50, штангенциркуль, лінійка.

26.4   Хід роботи

1 Одну площину зразків для випробування, що прилягає до надрізу, у напрямку траєкторії розвитку тріщини пошліфувати наждаковим папером як металографічний шліф.

2 За допомогою штангенциркуля виміряти характерні розміри зразка, виконати ескіз зразка, проставити розміри.

3 Встановити на опорному пристосуванні довжину прольоту (відстань між центрами опорних роликів), рівну 4W, де W - висота зразка (табл.26.1).

4 Ознайомитися з будовою і експлуатацією випробувальної машини МУП-50. Записати її технічну характеристику.

5 Встановити зразок на випробувальну машину, прикласти навантаження Р, що викликає в зразку утворення тріщин (вказується викладачем на основі наявного досвіду проведення випробувань). Записати у табл. 26.2 величину найбільшого навантаження Рmax і найменшого навантаження Рmin, що розвиваються випробувальною машиною при вирощуванні  тріщини втомленості.

Таблиця 26.1

Таблиця 26.2

| Номер досліду | Досліджувана сталь |  | Навантаження, Н |  | Вимірювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 |  | № 4 |  | № 5 |  |
|  | Фіксація зразка | Марка сталі | Рmax | Рmin | а1, мм | N1 | а2, мм | N2 | а3, мм | N3 | а4, мм | N4 | а5, мм | N5 |

6 Запустити випробувальну машину.

7 Через кожні десять хвилин контролювати наявність тріщини біля вершини надрізу за допомогою мікроскопа МПБ-2, після появи тріщини виміряти її довжину. Результати експерименту записати у табл.26.2. Випробування припинити, коли довжина тріщини досягне 5...7 мм (5 вимірів).

8 Записати марку сталі досліджуваних зразків, хімічний склад сталей, технологію обробки (табл. 26.3).

Таблиця 26.3

| Фіксація зразків | Марка сталі | Вміст елементів у досліджуваних зразках, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |

26.5  Розрахунок швидкості розвитку тріщин втомленості

    - Вихідні дані

Вихідними даними для розрахунку швидкості розвитку тріщин є результати вимірювання, представлені у табл.26.2, чи дані, видані індивідуально студенту викладачем.

Розрахунок швидкості розвитку тріщин у досліджених сталях зводиться до визначення числових значень параметрів c і n рівняння (26.1) на основі експериментальних даних, приведених у табл.26.2.

Розрахунок параметрів шуканого рівняння робиться на ПЕОМ.

26.5.2  Алгоритм розрахунку

Передбачається, що випробування ведуться при постійних амплітудах навантаження.

1  За даними кожного виміру визначається вимірювання коефіцієнта інтенсивності напружень Кi. Формула для розрахунку величини К1 вибирається з табл.26.1 відповідно до типу випробуваного зразка (задається студенту індивідуально в завданні на розрахунок). У розрахункових формулах кожен зразок має своє кодове позначення: ЦНР, ДБНР, БНР, БНИ, ВР (див. табл. 26.1), а також номер. У цих формулах застосовуються позначення:

- Р - розмах навантаження, Н; Р = Рmax - Рmіп, тут  Рmax, Рmіп- максимальне і мінімальне навантаження циклу (див. табл. 26.2);

- L,в,W – відповідно довжина, ширина і висота зразка, мм;

- аі – поточна довжина тріщини разом з глибиною надрізу, мм.

2  За даними кожного заміру визначається швидкість росту тріщин у даний момент часу:

Vi=ΔaiΔNi≈dadN.

3  Логарифмуючи рівняння (26.1), зводимо його до лінійної форми (що відповідає прямолінійності його у подвійних логарифмічних координатах):  у = пх + в,

причому       у = lnVi,           xi= lnК,       в = lnC.

Параметри п та в знаходяться способом найменших квадратів з системи рівнянь:

вт+пі=1тхі=і=1ту1,

ві=1тхі+пі=1тхі2=і=1тхіуі,

де т – кількість замірів.

4  Визначається параметр С:

С = ев,

де е – основа натуральних логарифмів.

5  Фіксуючи значення К, за формулою (26.1) підраховується (у роботі передбачений  розрахунок  в  при   1000  К  10000 Н/мм3/2   з   інтервалом  К = 1000 Н/мм3/2) dadN = V – швидкість росту тріщини.

6  Розрахунки виконуються за допомогою ПЕОМ за спеціальною програмою.

26.6  Оформлення отриманих результатів

1  На основі вичислених параметрів С та п  записати числові значення рівняння (26.1) для кожної з досліджених сталей. Оскільки числове значення С мале, цей коефіцієнт доцільно представити у вигляді С10 -т.

2  Використовуючи числові значення ΔК і dadN, отримані за допомогою ПЕОМ, побудувати графічні залежності між швидкістю росту тріщин втомленості (вісь ординат) і зміною інтенсивності напружень (вісь абсцис). Графік будувати у подвійних логарифмічних координатах. На основі зіставлення отриманих графіків зробити висновок про вплив складу досліджених сталей і їхньої структури на швидкість росту  тріщин втомленості.

26.7   Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз випробуваного зразка з розмірами, схему навантаження, а також наступні експериментальні дані: результат випробувань у вигляді табл. 26.2 і 26.3, результати розрахунку на ПЕОМ, рівняння швидкості росту тріщин для обох досліджених сталей, графіки залежності швидкості росту тріщин втомленості від коефіцієнта інтенсивності напружень та їх аналіз.

27  Лабораторна робота № 26

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ МЕТАЛІВ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХОЛОДНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ

ДЕФОРМАЦІЇ НА ГУСТИНУ СТАЛІ

27.1   Мета роботи

Вивчити методику визначення густини металів методом гідростатичного зважування, дослідити вплив холодної пластичної деформації, а також ступеня деформації на густину сталі.

27.2   Короткі теоретичні відомості

Густиною металу d називається маса одиниці об'єму цього металу. Знаючи масу М  і  об’єм  V металу, можна обчислити густину:

d=MV .                                                     (27.1)

З формули (27.1) випливає, що визначення густини металу зводиться до визначення маси і об’єму випробуваного зразка. Маса виміряється за допомогою аналітичних ваг. Найбільш точним методом визначення об’єму є гідростатичний, заснований на законі Архімеда. Випробуваний зразок зважується двічі на аналітичних вагах: перший раз - як звичайно, на повітрі, другий раз - будучи зануреним, наприклад, у воду. Якщо маса зразка на повітрі М, а у воді Q, то М - Q дорівнює масі витиснутої води. Знаючи густину  води при температурі вимірювання, можна обчислити її об’єм, витиснутий зразком, і тоді його густина

α=MV=MM−Qδ,                                (27.2)

а з урахуванням поправки на густину повітря λ

α=MM−Q(δ−λ)+λ.                            (27.3)

Густина води δ і повітря λ повинні бути взяті при температурі досліду (при температурі 20 °С λ = 0,0012, δ = 0,9982).

Виконання роботи передбачає не тільки освоєння методики визначення густини металу, але і вивчення закономірностей зміни густини сталі в результаті холодної пластичної деформації. При сильних обтисненнях об’єм зростає. Зі збільшенням ступеня холодної деформації густина заліза падає за залежністю (згідно Геренсу), яка має квадратичний характер. У досить близькому наближенні густина заліза змінюється за квадратичною залежністю від ступеня холодної пластичної деформації:

y = a + вx + cx2,	                                         (27.4)

де 	в - густина заліза;

x - ступінь пластичної деформації;

a, в, c - коефіцієнти.

Експериментальна залежність y =  f (x ) щонайкраще може бути апроксимована рівнянням типу (27.4). Ця залежність є шуканою в даній роботі.

Для цього визначаємо числові значення коефіцієнтів a, в і c за результатами дослідження густини сталі, підданої різним ступеням пластичної деформації. Приведемо основні рівняння для розрахунку параметрів емпіричної залежності методом найменших квадратів. Задача зводиться до формування з умов мінімуму суми квадратів відхилень системи трьох лінійних рівнянь і його рішенню:

an+ві=1пхі+сі=1пхі2=і=1пу ,

аі=1пхі+ві=1пхі2+сі=1пхі3=і=1пхіуі ,

аі=1пхі2+ві=1пхі3+сі=1пхі4=і=1пхіуі.

Для рішення системи рівнянь за допомогою визначників запишемо їх у матричній формі:

n     i=1nxi     i=1nxi2           а         i=1nyi

хі           i=1nxi2      i=1nxi3         х             в        =      i=1nxiy

xi2       i=1nxi3       i=1nxi4                с                  i=1nyixi2

Коефіцієнти апроксимуючої залежності знаходять  через визначники:

a=Δ1Δ;в=Δ2Δ;с=Δ3Δ .                                (27.5)

Використовуючи табличні (отримані в експерименті) дані х1, х2, … ,хп та у1, у2,  …, уп,  робимо розрахунки за формулами (27.5) і знаходимо параметри квадратичної залежності а, б і с. Розрахунки ці досить трудомісткі, тому доцільно їх виконувати за допомогою ПЕОМ за спеціальною програмою.

27.3   Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: зразки маловуглецевої сталі, піддані різному ступеню деформації у холодному стані, штангенциркуль, аналітичні ваги з різновагами, пристосування для зважування зразків на повітрі та у воді, нитка капронова, склянка з дистильованою водою.

27.4   Хід роботи

1  Ознайомитися з роботою аналітичних ваг, вивірити їх, домогтися повного зрівноважування обох чашок ваг.

2  Виміряти висоту усіх зразків штангенциркулем, приймаючи висоту неосадженого зразка за вихідну висоту всіх досліджуваних зразків h0. Результати вимірювання занести у табл.27.1.

Таблиця 27.1

| Фіксація зразків | Висота зразка, см |  | Ступінь деформації е | Маса зразка, г |  | Густина, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До деформації h0 | Після деформації h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На повітрі | У воді |  |

3   Визначити ступінь деформації за формулою

e=h0−h1h0 ,

де    h0 - висота неосадженого зразка;

h1 - висота кожного осадженого зразка. Результати розрахунку занести в табл.27.1.

4  Зважити зразки на повітрі з точністю до 0,001 г. Результати зважування записати у табл.27.1.

5  Кожен зразок послідовно підвісити на тонкій капроновій нитці до коромисла аналітичних ваг і зважити зразки, занурені у дистильовану воду. Результати зважування записати у табл.27.1.

6  Розрахувати густину металу кожного зразка за формулою (27.3) з урахуванням густини води і повітря при температурі + 20°С. Результати визначення густини записати у табл.27.1.

7  На підставі табличних даних (графи 4 і 7 табл. 27.1) апроксимувати отримані дані рівнянням типу (27.4). Розрахунки зробити на

ПЕОМ.

27.5  Оформлення отриманих результатів

1 На підставі обчислених значень коефіцієнтів а, б та с записати числові значення рівняння

d = а + ве + се2 ,                                         (27.6)

де     d – густина сталі;

е - ступінь деформації.

2  Використовуючи рівняння (27.6) з числовими значеннями коефіцієнтів, побудувати графічну залежність d = f(e), задаючи довільні (у межах від 0 до I) значення e - ступеня деформації, відкладаючи по осі ординат обчислені значення d для заданих (вісь абсцис) значень е. На цей же графік нанести експериментальні точки (графи 4 і 7 табл. 27.1). Порівняти співвідношення між емпіричною залежністю d = f(e) і експериментальними даними. Зробити висновки про вплив холодної пластичної деформації на густину сталі.

27.6   Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, ескіз зразків із вказівкою розмірів, а також наступні експериментальні дані: результати у вигляді табл.27.1, графік емпіричної залежності густини сталі від ступеня пластичної деформації з нанесеними експериментальними точками, висновки, що відбивають досліджені закономірності.

28   Лабораторна робота № 27

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА СТАТИЧНЕ  СТИСКАННЯ

28.1   Мета роботи

Вивчити методику випробування металів на стискання, установити область доцільного застосування методу в залежності від властивостей досліджуваних матеріалів.

28.2  Короткі теоретичні відомості

Схема одноосьового стискання характеризується великим коефіцієнтом твердості випробування ( = 2), що визначається великою часткою дотичних напружень у порівнянні з нормальними. Тому випробуванням на стискання доцільно піддавати відносно крихкі матеріали. Показником міцності при випробуванні на стискання є межа міцності, що обчислюється за формулою

σст=РF0 ,                                              (27.1)

де Р - зусилля, що викликає руйнування зразка;

F0 - площа поперечного перерізу зразка до початку випробування.

Умовність цього показника міцності визначається тим, що в дійсності має місце неоднорідність напруженого стану, що викликається виникаючими на опорних поверхнях зразка силами тертя, спрямованими за радіусами до його центра і перешкоджаючими деформації у горизонтальному напрямку. В результаті зразок набуває характерної бочкоподібної форми.

При випробуваннях на стискання можуть бути зруйновані далеко не всі матеріали. Досить пластичні матеріали при стисканні розплющуються у тонкі пластини і не руйнуються, крихкі матеріали руйнуються, причому характер руйнування залежить не тільки від властивостей матеріалу, але і від величини сил тертя, що виникають на контактних площинах.

Схеми стискання часто використовують у технологічних пробах для оцінки деформаційної здатності заготовок. Стандартизовано проби на осідання (ДСТ 8817-73) і розплющування (ДСТ 8818-73). За допомогою цих випробувань за появою тріщин оцінюють придатність  чи непридатність матеріалу до пластичної деформації стисканням на задану величину.

28.3  Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: випробувальні зразки (один зі сталі, інший з чавуну), випробувальна машина МУП-50, штангенциркуль, опорні пластини зі шліфованими площинами.

28.4   Хід роботи

1 Ознайомитися з будовою випробувальної машини МУП-50 і методикою проведення на ній випробувань.

2  Виміряти діаметр і висоту випробуваних зразків, розрахувати площу поперечного перерізу та результати занести у табл.28.1.

Таблиця 28.1

| Фіксація зразка | Матеріал зразка | Розміри до випробування |  |  | Розміри після випробування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 ,мм | H0 , мм | F0, мм2 | d1 ,мм | H1 , мм | F1, мм2 |

3 Встановити почергово кожний зразок на опорні площадки випробувальної машини і піддати зразки стисканню: зразок з чавуну довести до руйнування, зразок із сталі - до сплющування на величину, рівну 60...70 %.

4 Вести спостереження за поведінкою зразків, визначити найбільше зусилля, що викликало граничну деформацію (руйнування чавуну і максимальне сплющування сталі).

5  Після випробування оцінити характер руйнування зразків, визначати розміри і форму їх після випробування.

6  Розрахувати межу міцності за формулою (28.1).

7  Скласти ескіз зразків до і після випробування.

28.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні експериментальні результати: ескізи зразків до і після випробування, опис характеру руйнування, дані у вигляді табл. 28.1, результати з визначення межі міцності на стискання, висновки, що відбивають характер руйнування досліджених матеріалів, причини неприйнятності методу для пластичних матеріалів, положення про доцільну область застосування випробувань на стискання.

29  Лабораторна робота № 28

ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА СТАТИЧНИЙ ВИГИН

29.1   Мета роботи

Вивчити методику випробування металів на вигин, установити доцільну область застосування випробування на вигин у залежності від властивостей випробуваного матеріалу.

29.2   Короткі теоретичні відомості

При вигині зразка виникає неоднорідний напружений стан, що змінюється від одноосьового розтягання (α = τmax/σmax= 0,5) до одноосьового стискання (α =τmax/σmax = 2). Це визначає велику м'якість методу випробування на вигин у порівнянні з розтяганням, що дає можливість оцінювати властивості матеріалів, що крихко руйнуються при розтяганні. Доцільність випробування на вигин визначається також широким поширенням вигину у практиці навантаження деталей.

У більшості випадків випробування на вигин проводяться зосередженим навантаженням на зразок, що лежить на двох опорах (мал.29.1).

Малюнок 29.1 – Епюра вигинальних моментів при зосередженому вигині

Характеристикою механічних властивостей є межа міцності при вигині, що підраховується за максимальним згинальним моментом. Останній підраховується за навантаженням, яке викликало руйнування зразка з урахуванням схеми навантаження. При випробуваннях зосередженим навантаженням максимальний згинальний момент

Mmax=Pl4,

де l - відстань між опорами.

Межа міцності при вигині підраховується за формулою

σвиг=МтахW ,                                             (29.1)

де W - момент опору перетину зразка:   W=вh26 - для прямокутного

перетину і    W=πd332 - для круглого.

При вигині усувається важливий недолік випробування на розтягання – вплив перекосів. Тому визначення величини опору руйнуванню у крихких матеріалів більш точно здійснюється при випробуваннях на вигин, що забезпечує цьому виду випробування широке поширення для крихких матеріалів (інструментальна сталь, чавун). При випробуваннях на вигин, як і у випадку стискання, досить пластичні матеріали не руйнуються. Зразок при цьому загинається аж до паралельності його частин, розташованих по обидві сторони від ножа, через який передається навантаження.

29.3  Матеріали, обладнання і приладдя

Для виконання роботи необхідні: зразки для випробування, випробувальна машина, пристрій для здійснення вигину, штангенциркуль.

29.4   Хід роботи

1  Ознайомитися з будовою пристрою для випробування на вигин, з конструкцією та особливостями експлуатації випробувальної машини.

2  Виміряти габарити зразків для випробування і результати вимірювання записати у табл. 29.1

Таблиця 29.1

| Фіксація зразка | Матеріал | Розміри до випробування |  |  | Розміри після випробування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h0, мм | l0, мм | W0, мм | h1, мм | l1, мм | W1, мм |

3  Встановити  зразок для випробування на пристрій випробувальної машини.

4 Після перевірки викладачем якості підготовки зразків до випробування включити випробувальну машину (виконує навчальний майстер) і спостерігати за поводженням зразка. В момент появи першої тріщини зафіксувати відповідне навантаження і випробування припинити.

29.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні результати експерименту: дані у вигляді табл.29.1, схему випробування, величину зусилля, що руйнує, розрахунки з визначення межі міцності на вигин.

30  Лабораторна робота № 29

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАКЛЕПУ І НАСТУПНОГО ВІДПАЛУ

НА ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР ХОЛОДНОТЯНУТОЇ СТАЛІ

30.1  Мета роботи

На прикладі вивчення зміни електричного опору холоднотянутої сталі під впливом наклепу та відпалу ознайомитися із застосуванням електричного аналізу у металознавстві.

30.2   Короткі теоретичні відомості

Електричний опір - структурно чуттєва властивість. Залежність електроопору від фазового і структурного стану гомогенних і гетерогенних сплавів дозволяє вирішувати ряд наукових і практичних задач металознавства експериментальним шляхом. При цьому точність вимірювання електроопору повинна значно перевищувати зміни електроопору, пов'язані з досліджуваними змінами фазового і структурного стану.

Питомий електричний опір чистих металів зростає при наклепі. Це пояснюється тим, що при наклепі спотворюється просторова решітка кристалів. Навпаки, відпал, зменшуючи перекручування кристалічних решіток, приводить до зниження питомого електричного опору наклепаного металу.

Однак вплив наклепу і наступного відпалу на електричний опір сплавів, що мають гетерогенну структуру, визначається не тільки  виникненням чи усуненням перекручувань просторової кристалічної решітки, але і зміною взаємного розташування структурних складових. Прикладом такого впливу наклепу на гетерогенні сплави є сталь. Під впливом наклепу електричний опір сталевого дроту, що містить кількість вуглецю, достатню для того, щоб основною структурною складовою був перліт, не тільки не зростає, але дуже відчутно може зменшуватися. Пояснюється це тим, що пластинчастий перліт під впливом деформації орієнтується своїми пластинками уздовж дроту, отримується так звана "фіброва" структура. Зменшення електричного опору в результаті утворення орієнтованої структури переважає над його збільшенням, що виходить внаслідок наклепу фериту.

Отже, зміна питомого електричного опору сталевого дроту під впливом наклепу та відпалу залежить більшою мірою від вмісту у сталі вуглецю і перліту.

30.3   Матеріали, обладнання та приладдя

Для виконання роботи необхідні: прилад для вимірювання електричного опору, зразки сталевого холоднотянутого дроту, підданого деформації та відпалу при різних (відомих) температурах, штангенциркуль.

30.4   Хід роботи

1  Ознайомитися з приладом для вимірювання електричного опору і з технікою проведення вимірювання (за поясненнями викладача).

2  У звіті про роботу записати марку приладу, його технічну характеристику.

3  Ознайомитися з досліджуваними зразками та особливостями їхньої обробки. Виміряти діаметр дроту і його довжину. Для кожного з досліджуваних зразків розрахувати площу поперечного перерізу. Результати вимірювання записати у табл.30.1.

#### Таблиця 30.1

| Фіксація зразка | Технологія обробки зразка дроту | Розміри зразка |  | Електричний опір зразка R, Ом | Питомий електричний опір металу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Діаметр, мм | Довжина, мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ом⋅мм2м | мкОмсм |

4  За допомогою приладу для вимірювання електричного опору виміряти електроопір кожного зразка і результати вимірювання записати у табл. 30.1.

5  Розрахувати питомий електричний опір металу кожного зразка за формулою

ρ=RFl,                                                (30.1)

де R - електричний опір дроту, Ом;

F – площа поперечного перерізу дроту, мм2;

l - довжина дроту, м.

Результати розрахунку за формулою (30.1) для кожного зразка записати у табл.30.1. Питомий електроопір при підстановці числових значень величин, що входять у формулу (30.1), як вказано у поясненні до цієї формули, вимірюваний у ом-квадратних міліметрах на метр, -  величина дуже маленька. Для зручності побудови графічних залежностей краще вимірювати питомий  електроопір у мікроом-сантиметрах. Для цього необхідно числове значення в ом-квадратних міліметрах на метр помножити на 100.

6  Побудувати графічну залежність питомого електричного опору від температури нагрівання холоднотянутої сталі.

30.5  Зміст звіту

Звіт повинен містити: назву роботи та її мету, короткі теоретичні відомості, хід роботи, а також наступні експериментальні дані: результати визначення електричного опору у вигляді табл.30.1, графік зміни питомого електричного опору дослідженого сталевого холоднотянутого дроту в залежності від температури відпалу і наклепу (при побудові графіка по осі ординат відкладати величину питомого електричного опору, по осі абсцис - температуру відпалу, на осі ординат відзначити також точками величину питомого електричного опору дроту до і після наклепу), висновки, що відбивають закономірності, які спостерігаються, з поясненням установлених закономірностей.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1  Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1980. – 528 с.

2  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М.: Металлургия, 1983. – 359 с.

3  Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Машиностроение, 1996. – 541 с.

Методичні вказівки

до проведення лабораторних робіт

з дисципліни “Металознавство, теорія

і технологія металообробки”

(для студентів напрямку підготовки “Металургія”)

### Укладач: Бєлкін Михайло Якович

### Редактор   Дудченко Олена Олександрівна

### Підп. до друку  	                                Формат 60x90/16.               Офсетний друк.

### Ум. друк. арк.                       Облік.-вид.арк..      .                        Тираж 50 прим.

### Заказ №

### ДДМА,  84313  м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72